附件1

成都市各区（市）县住房和城乡建设主管部门

建设工程质量管理工作情况表

区（市）县：                           检查日期：

| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质监机构及队伍建设情况 | 机构建设情况（是否独立、经费来源、执法车辆等）。 |  |
|  |  | 队伍建设情况（执法证件持有人数、占比，工程类人员占比）。 |  |
| 2 | 成都市住房和城乡建设局关于印发《成都市成品住宅装饰装修工程质量管理措施》的通知（成住建〔2019〕118号）落实情况 | 加强成品住宅工程质量监管，实行“三测三查”制度（可委托第三方检测机构对装饰装修工程的主要材料、室内环境、分户验收情况进行抽测） |  |
|  |  | 对施工实体样板验收、分户验收、竣工验收三个环节的验收情况进行监督抽查 |  |
|  |  | 《住宅质量保修（投诉）受理公告牌》落实情况 |  |
| 3 | 成都市住房和城乡建设局关于印发《成都市工程质量安全手册实施细则（试行）》的通知（成住建发〔2019〕283号） | 对企业编制工程质量安全操作手册的指导，督促工程参建各方主体将质量安全要求落实到每个企业、每个项目，落实到每个员工、每道工序，确保质量安全管理水平有效提升。 |  |
|  |  | 监督管理，对落实《细则》的情况进行指导和检查 |  |
| 4 | 成都市住房和城乡建设局关于印发《成都市建筑工程开裂防治措施》《成都市建筑工程渗漏防治措施》的通知〔2019〕367号 | 《成都市建筑工程开裂防治措施》宣传及执行情况 |  |
|  |  | 《成都市建筑工程渗漏防治措施》宣传及执行情况 |  |
| 5 | 装饰装修报建项目消防工程监督情况 | 执行法律法规和消防工程强制性标准的情况 |  |
| 6 | 加固、改造项目质量监管情况 | 建设手续是否完备、施工图纸审查及照图施工情况 |  |
| 7 | 结构优质工程与优质示范工程培育情况 | 2018年、2019年结构优质工程与优质示范工程个数、与在在建项目的占比 |  |
|  |  | 对在建项目评优的工作举措 |  |
| 8 | 对工程质量类违法违规行为查处情况 | 对发现的质量类违法违规行为进行调查，并报建设行政主管部门处罚，对相关建设工程质量责任主体进行诚信扣分处理等执行情况。 |  |

检查人员（签字）：                 检查组组长（签字）：

附件2

建设工程责任主体单位行为检查表

| 序号 | 责任单位 | 检 查 项 目 | 重 点 检 查 内 容 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | “法定代表人授权书”“工程质量终身责任承诺书”签署情况 | 按规定签署。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 装饰装修工程“三清单制度”落实情况 | 按照成都市住房和城乡建设局关于印发《成都市成品住宅装饰装修工程质量管理措施》的通知（成住建〔2019〕118号）要求，建设单位应牵头每月对装饰装修工程质量进行检查，建立“问题清单” | □符合 □不符合 |
| 2 | 设计单位 | 设计文件深度应满足规范要求 | 设计单位应当对房屋建筑工程易发生开裂、渗漏的部位和环节进行细化设计，并用节点构造详图予以明确。 | □符合 □不符合 |
| 3 | 施工单位 | 项目经理资格和履责情况 | 项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 《工程质量安全操作手册》编制情况 | 按照成都市住房和城乡建设局关于印发《成都市工程质量安全手册实施细则（试行）》的通知（成住建发〔2019〕283号）要求，施工单位是否于2020年5月底前编制具有系统性、指导性、可操作性的工程质量安全操作手册。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 施工方案编制审核情况 | 开工前编制装饰工程专项施工方案与“开裂、渗漏”防治专项施工方案，报监理、建设单位审查批准后实施。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 进场的建筑材料、建筑构配件和设备报监理单位（建设单位）审查情况 | 按规定审查。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 技术交底情况 | 按规定对作业班组进行技术交底。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 过程隐蔽验收情况 | 对于采用“开裂、渗漏”防治措施进行施工的工序，施工单位应在隐蔽前通知建设单位或其委托的监理单位到场检查、验收，并在隐蔽验收记录中予以体现。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 实施样板引路制度情况 | 已设置实体样板、工序样板 | □符合 □不符合 |
|  |  | 装饰装修工程“三清单制度”落实情况 | 应对照建设单位“问题清单”建立“整改清单”，对照“问题清单”逐一进行整改。同时，对其它类质量问题要处理及时，整改措施有效。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 专业分包情况 | 新报建的成品住宅，装饰装修工程应与土建工程实行一体化报建，纳入施工总承包管理，施工总承包单位可依据合同约定对装饰装修工程进行专业分包，分包单位资质应符合要求 | □符合 □不符合 |
| 4 | 监理单位 | 总监理工程师资格及到岗履责情况； | 总监理工程师资格符合要求，并按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  |  | 监理规划与实施细则对“开裂、防渗”防治的响应 | 监理单位应强化事前控制，编制“开裂、渗漏”防治监理实施细则，并提出对应监理要点和措施 | □符合 □不符合 |
|  |  | 对施工组织设计、施工方案进行审查情况 | 按规定进行审查。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 对建筑材料、构配件和设备投入使用或安装前进行审查情况 | 按规定进行审查。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 | 对易产生“开裂、渗漏”的部位或工序，监理单位须加强旁站和平行检验，并认真做好隐蔽工程和有关检验批的质量验收。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 日常监理报告和重大事项监理报告 | 日常报告向成都市建设工程项目质量监督动态监管系统进行报送。当出现《重大事项监理报告》（ ZJ-01-02 ）内包含的情况，监理单位应在第一时间报告工程管辖区的建设行政主管部门和工程质量监督机构，并将《重大事项监理报告》报送成都市建设工程项目质量监督动态监管系统。 |  |
|  |  | 装饰装修工程“三清单制度”落实情况 | 应对照建设单位“问题清单”和施工单位“整改清单”建立“验收清单”，对问题整改情况逐一进行验收闭合。其它质量问题通知单签发手续齐全，及时复查质量问题整改结果，资料齐全。 | □符合 □不符合 |
| 施工单位（章）： 时间： |  |  | 监理单位（章）： 时间： |  |
| 设计单位（章）： 时间： |  |  | 建设单位（章）： 时间： |  |

备注：市政工程、轨道交通工程不涉及检查项请划“/”。

检查人员（签字）：                 检查组组长（签字）：

附件3

房屋建筑工程实体质量检查表

| 类别 | 序号 | 检查项目 | 重 点 检 查 内 容 |  | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开裂防治 | 1 | 地下室混凝土开裂防治 | 采用独立基础、桩基承台加抗水板的地下结构底板型式时， 设置抗浮锚杆的抗水板厚度不应小于400mm。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 细石混凝土地坪设计厚度不应小于 50mm，混凝土强度等级不小于 C25，且应配置Ф4@100 或直径不小于Ф6.5、间距不 大于 200mm 的单层双向钢筋（丝）网。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 外墙开洞过大时，应采取补强措施。方形洞口，洞边尺寸均不大于 800 时应补强纵筋，洞口边长大于 800 时应补强暗梁配 筋并设边缘构件；圆形洞口，直径 D≤300 时应补强纵筋，300<D≤800 时应补强纵筋并设环形筋，D>800 时应补强暗梁配筋、设 环形筋和边缘构件。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 现浇混凝楼板开裂防治 | 现浇板楼面线管排布层数不得大于2层。管径应<1/3 板厚，且应埋在板截面中部；当板内埋管有重叠且无板面钢筋时，在走管方向上应配置Ф4～Ф6、间距 100～200mm 的钢筋（丝）网，每边伸出≥200，埋管应尽量分开，确保管壁至受力钢筋净距不小于 25mm，并保证线管预埋在现浇板中部；当两根线管并行时，各线管水平间距不应小于 25mm |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 现浇板底筋与面筋之间应沿着梁纵向通长设置马凳，且间距不大于 500mm。楼板混凝土浇筑前，必须在钢筋面上设置施工作业人员通行的马道 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 现浇板混凝土浇筑完毕后，应在12h内进行覆盖和浇水养护，养护时间不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配置的混凝土，不得少于14d。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 为控制屋面板温度应力，屋面板在无负筋的范围内，纵横向增加钢筋网，增设钢筋端与板内负筋搭接。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 板内钢筋在预留洞口处不得切断，待二次浇筑时，采用高一等级微膨胀混凝土 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 严格控制现浇板拆模时间，现浇板混凝土同条件养护试块达到规范规定的强度值后方可拆除支撑系统 |  | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 砌体工程裂缝防治 | 混凝土墙上植筋所用的钢筋规格、长度、间距、型号要符合设计及规范要求。后置拉结筋必须锚固可靠，锚固长度应不小于 10d（钢筋直径）且不小于 100mm。伸入砌体墙内的长度应符合规范要求，HPB 级钢筋末端还应做 180°弯钩。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 宽度大于300mm的预留洞口应设钢筋混凝土过梁。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 后塞口砌筑时，应预留好顶部后塞口尺寸（采用 200mm 的砖时，应预留180～200mm 高度），确保顶砖斜砌角度在 45～60 度。底部不平整的应采用砂浆或细石混凝土进行找平。后塞口的斜砖应在砌体完成 14 天后再补砌 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 轻质隔墙长度超过 6m 时，应设置构造柱，构造柱的间距不应大于 4m。不大于 100mm 厚的板材接板安装高度不应大于 3.6m；120mm、125mm 厚板材接板安装高度不应大于 4.5m；150mm 厚板材接板安装高度不应大于 4.8m；180mm 厚板材接板安装高度不应大于 5.4m。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 敷设线管采用开槽的方式时应采用机械开槽，严禁手工剔凿。开槽时应先在墙体上弹出管线位置，以双线控制，双线间距离为20mm+D+20mm，深度为 D+20mm（D 为管线外径）。严禁在墙体上水平方向开槽或交叉埋设线管。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 抹灰工程裂缝防治 | 不同材料交接处、管线安装处、抹灰层总厚度超 35mm、公共前室及楼梯间等人流较大的区域抹灰前，应采用钢丝网加强处理，钢丝网伸入两侧的宽度不应小于150mm，网孔不大于12.7×12.7mm，直径为 Ф0.5mm 的热镀锌钢丝网。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 外墙面层施工应设置分格缝，分格缝横向间距不大于6m。 |  | □符合 □不符合 |
| 渗漏防治 | 4 | 地下室工程渗漏防治 | 1. 卷材防水层阴阳角处应做成圆弧或45º坡角，其尺寸应根据卷材品种确定。在阴阳角等特殊部位，应增做卷材加强层，加强层宽度宜为300～500mm。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 2.不同品种防水卷材的搭接宽度应符合DB34/1659-2012表6.1.3的要求。. |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 3. 金属止水带宜折边，接头应满焊，焊缝严密。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 4. 穿墙管(盒)应在浇筑混凝土前预埋。止水环与管应满焊密实。对于穿墙管伸出外墙的部位，应采取措施防止回填土将管体损坏。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 5 | 有防水要求的房间渗漏防治 | 厨卫间混凝土翻边模板支设严禁采用铁丝穿拉固定，应采用夹模或夹具等方式进行支设。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 卫生间采用侧排时，穿剪力墙应设置刚性防水套管，宜在侧排支管位置设置混凝土墩包管。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 卫生间排气道周围应浇筑混凝土强度等级不低于C20混凝土翻边，高度为相邻房间建筑完成面以下50mm，宽度为100 mm。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 厨卫间竖向管洞在管道或地漏安装完成后，其四周的封堵必应采用顶撑或卡箍的支模方式浇筑细石混凝土，严禁采用铁丝穿拉、苯板吊模修补。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 6 | 外墙渗漏防治 | 外墙面设置的雨棚根部、凸出墙面宽度超过200mm的线条根部应设置混凝土翻边，高度不小于150mm |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 外墙空调机位应设置集中排水，空调机位靠内墙根部应设置混凝土翻边，高度不小于100mm，空调百叶下部不宜设置反坎，当百叶下部有反坎时，靠室内墙体的混凝土翻边应高于百叶下挡水坎完成面不小于50mm。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 阳台外墙根部、室外楼梯与外墙相交处应设置强度等级C20以上的素混凝土翻边，高度200mm以上，宽度同墙体厚度。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 严禁将填充墙做为外墙装饰构架.室外壁灯的固定点（实心砖除外）。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 外墙脚手架眼、外墙悬挑架型钢洞及其他孔洞应在内外墙抹灰前，进行封堵封堵。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 穿外墙的空调管道、其他预留孔如排气孔、新风口等均应在混凝土或砖墙上预埋套管，套管宜按不小于5%坡度内高外低留设。外墙保温及装饰施工前应对套管进行接长,接长pvc套管与钢套管搭接长度大于50mm |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 外墙上无遮挡可淋雨的外窗应设混凝土窗台，混凝土强度等级不低于C20。全现浇外墙窗洞口应设置企口，企口深度不小于15mm。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 外门窗安装前必应按门窗预留洞口尺寸，预留连接片，待安装好门窗后修补，严禁采用边安装边砌口，严禁采用螺钉直接将型材固定在墙基体上。 |  | □符合 □不符合 |
| 施工单位（章）： 时间： |  |  |  | 监理单位（章）： 时间： |  |
| 设计单位（章）： 时间： |  |  |  | 建设单位（章）： 时间： |  |

检查人员（签字）：                 检查组组长（签字）：

附件4

市政工程实体质量检查表

| 类别 | 序号 | 检查项目 | 重 点 检 查 内 容 |  | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明挖隧道、管廊、水处理构筑物工程 | 1 | 基本 要求 | 结构底板的混凝土垫层：强度等级应为C20；厚度不应小于100mm，在软弱土层中的厚度不应小于150mm。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 防水混凝土结构厚度不应小于250mm；变形缝两端结构厚度不小于300mm，两侧需做等厚处理。防水混凝土最大裂缝宽度应符合结构设计要求。一般情况下结构迎水面裂缝宽度≤0.2mm，背水面裂缝宽度≤0.3mm,并不得出现贯通裂缝。钢筋的混凝土保护层厚度应符合结构设计要求。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 基面 处理 | 底板及侧墙基面处理：铺设防水卷材的围护结构表面应清理干净，平整度应满足D/L≤1/20（D：相邻两凸面间的最大深度， L：相邻两凸面间的最小距离）。并要求凹凸起伏部位应圆滑平缓。所有不满足上述要求的凸出部位应凿除，并用1:2.5的水泥砂浆进行找平，凹坑部位采用1：2.5水泥砂浆填平，当基面条件较差时，可先铺设400g/m 的土工布缓冲层进行保护。基面应洁净、平整、坚实，不得有疏松、起砂、起皮现象。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 顶板基面处理：顶板结构混凝土浇筑完毕后，应反复收水压实，基层表面的突出物从根部凿除，并在凿除部位用聚氨酯密封胶刮平压实；当基层表面出现凹坑时，先将凹坑内酥松表面凿除后用高压水冲洗，待槽内干燥后，用聚氨酯密封胶填充压实；当基层上出现大于0.3mm的裂缝时，应骑缝各10cm先涂刷1mm厚的聚氨酯涂膜防水加强层，然后立即粘贴增强层，最后涂刷防水层。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 所有阴角部位均应采用1：2.5的水泥砂浆做成5×5cm的钝角或R≥5cm的圆角，所有阳角均应做成1×1cm的钝角或R≥1cm圆角，转角范围基层应光滑、平整。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 施工缝基面处理：施工缝表面应按照规范要求进行凿毛并清理干净，混凝土表面的脱模剂应清理干净。基层过于光滑时，应打磨毛糙。基层表面应无积水，涂刷防水抗渗等材料前，基层表面应保持湿润。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 防水 施工 | 底板、侧墙防水：防水层采用卷材时，靠近垫层一侧的隔离膜可不撕掉，与现浇混凝土结构外表面密贴面的隔离膜应在浇筑混凝土前撕掉。防水层采用机械固定法固定于桩或垫层表面，固定点距卷材边缘2cm处，钉距不大于50cm。钉长不得小于3cm，且配合垫片将防水层牢固地固定在基层表面，垫片直径不小于2cm。避免浇筑混凝土时脱落。铺设防水卷材施工顺序为先底板，后侧墙，底板从低往高纵向铺设，侧墙自下向上铺设。侧墙立面防水层铺设高出钢筋端部55cm。铺设方向以尽可能少的出现手工焊缝为主，相邻防水卷材接缝采用双焊缝进行热熔焊接，搭接宽度10cm。焊接应牢固可靠，避免浇筑和振捣混凝土时防水板脱落，焊接时严禁焊穿防水卷材。防水卷材固定时应注意不得拉得过紧或出现大的鼓包，敷设好的防水板应与基面凹凸起伏一致，保持自然、平整、伏贴，以免影响侧墙灌注混凝土的尺寸。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 顶板防水：加强层：基层处理完毕并经过验收合格后，先涂聚氨酯专用底涂层（可采用专用稀料将聚氨酯防水涂料稀释后涂刷，用量约为0.15~0.2kg/㎡）。底涂层实干后，在阴阳角和施工缝等特殊部位涂刷防水涂膜加强层，加强层厚1mm，宽500mm。涂刷完防水涂膜加强层后，立即在加强层涂膜表面粘贴增强层，最后涂刷大面防层。严禁涂膜防水加强层表面干燥后再粘贴增强层。变形缝部位先施作1米宽丁基橡胶卷材加强层，然后按照施工缝做法涂刷涂料防水加强层。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 防水层:涂刷大面的聚氨酯涂膜防水层，防水层采用多道（一般3~5道）涂刷，上下两道涂层涂刷方向应互相垂直。每道涂层实干后，才可进行下道涂膜施工。防水涂料宜用棕刷、橡胶刮板涂刷在基层面上。涂膜防水层的施工顺序应遵循“先远后近、先高后低、先局部后大面、先立面后平面”的原则，按照分区分片后退法进行涂刷或喷涂。平面或坡面施工后，在防水层未固化前不宜上人踩踏，固化后应按设计要求，对涂膜防水层进行妥善保护。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 隔离层：隔离层指Ⅲ型纸胎油毡或1mm厚PE薄膜，顶板覆土厚度小于3m且上方有种植时（顶板有种植需求），需在顶板防水层上方设置根阻层，根阻层指1.5mm厚PVC，根阻层需满足以下条件：a、卷材的搭接边需采用粘接。b、必须提供根阻材料的耐穿刺报告。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 侧墙防水与顶板防水过渡：侧墙防水卷材与顶板聚氨酯涂膜及隔离层之间必须进行过渡连接，其做法如下：侧墙防水层临时固定并做好保护，施作顶板防水层。预铺防水卷材去掉防水层隔离膜返到顶板与涂料防水层搭接。搭接部位封口，施作根阻层 、保护层。防水层施工完毕并经过验收合格后，应及时施做防水层的保护层，平面保护层采用设计要求厚度的细石混凝土，若需要，可在浇筑细石混凝土前，在防水层上覆盖一层隔离层（如：1mm厚PE薄膜或Ⅲ型纸胎油毡）。立面防水层采用PE泡沫塑料片材（所有泡沫塑料片材的发泡倍率均为25～30倍）或砌筑砖墙进行保护。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 施工缝 防 水 | 1）镀锌钢板止水带采用Q235b钢板热镀锌处理（镀锌层厚度不小于70μm），采用燕尾型式时，U型开口段朝向迎水面，对接接头应采用现场焊接。施工缝表面需进行认真清理并涂刷优质水泥基渗透结晶防水涂料，用量控制在1.5kg/㎡。水平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设水泥基渗透结晶型防水涂料，再铺30～50mm厚的1：1水泥砂浆并应及时浇筑混凝土。垂直施工缝浇筑混凝土前，应将其表面清理干净，再涂刷水泥基渗透结晶防水涂料，并应及时浇筑混凝土。 2）无法设置止水带的特殊部位，应采用双道遇水膨胀止水胶+注浆管的方式进行防水处理。注浆管指全断面注浆管，也可采用经试验检测合格的其他种类的注浆管。宜尽量靠近止水带设置。当施工缝无法安装止水带是，采用“特殊部位垂直施工缝防水构造”加强防水，适用于与车站衔接部位接口、盾构后浇环梁等无法安装止水带的施工缝。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 施工缝需预留防水层搭接，预留搭接长度均应超过施工缝预留钢筋端部至少20cm，并对预留搭接部位进行临时保护，临时保护板可以采用木板，并且在模板与防水层之间设置柔性临时保护层（可采用土工布）。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 外墙面层施工应设置分格缝，分格缝横向间距不大于6m。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 5 | 特殊部位防水施工 | 变形缝防水：在底板平面部分采用盆式安装中埋式钢边橡胶止水带。变形缝需预留凹槽，凹槽尺寸可根据各工程条件适当调整，但深度不宜小于25mm，宽度不宜小于20cm。当变形缝部位结构存在下返梁时，浇筑下返梁时需预留孔洞或在梁内预埋接水盒，以防止形成存水弯，接水盒尺寸可适当缩小。如下返梁无法预留孔洞（如钢筋太密），也可采用半圆形PVC排水管导水。变形缝衬垫板可采用聚苯板或聚乙烯板，发泡倍率为10～15左右。变形缝密封胶均指聚氨酯密封胶。变形缝部位底板及有围护结构侧墙的防水需设置防水加强层。止水带部位的混凝土应浇注密实并充分振捣。保证止水带部位混凝土的密实性是变形缝防水的关键，应切实做好。变形缝处除设置止水带及聚氨酯密封胶等止水构件外,在顶板及侧墙设置接水槽,将少量渗水引入侧沟排出。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 孔洞后浇带防水：后浇混凝土防水需安装缓膨型遇水膨胀止水条并加装注浆管。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 穿墙管防水：主体结构施工过程中，穿墙管格构柱在穿越主体结构过程中，为了确保防水质量，都要进行防水处理，穿墙管防水主要采用止水法兰环于遇水膨胀腻子型止水胶条相互配合进行防水；格构柱防水主要应用止水环与腻子型止水胶条及密封胶相互配合进行防水； |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 接地电极防水做法：接地电极如采用复合管形式，防水做法也可按照穿墙管防水做法施做。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 格构柱防水处理：桩头四周凿毛并清理干净，涂刷水泥基渗透结晶防水材料，要求刚性防水层表面圆顺、平整。构柱止水法兰可按底板厚度相应调整到底板中部。割除格构柱时应在断口位置采用聚合物水泥砂浆找平。格构柱部位的遇水膨胀止水胶固化后成型后的断面尺寸需满足设计及规范要求。桩头钢筋根部粘贴遇水膨胀止水胶，成型后的断面尺寸需满足设计及规范要求。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 6 | 洞口预留及甩搓保护 | 明挖洞口搭接过渡：通道接口部位的阴阳角处应设置加强层，加强层应在甩槎时留设，且应设置在防水层迎水面一侧，加强层宽度宜不小于50cm。各车站工程，应根据实际情况进行调整。以防出现防水层与后浇混凝土粘接牢固无法返转或无法取出隔离膜、保护板的现象。当预留洞口为远期预留时，洞口范围内防水层需满铺设置。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 辅助排水： 1）顶板根据设计要求做好排水坡度，变形缝内侧接水系统要有组织地与隧道或综合管廊内部排水系统联通并排水。 2）基坑内降水系统应在施工过程中运转正常，以保证底板施工时地下水位降至垫层500mm以下。 3）为确保接水槽顺利排水，应使变形缝接水槽根据设计规范要求横向排水坡，接水槽宜设置为变断面。 |  | □符合 □不符合 |
| 暗挖隧道、管廊工程 | 1 | 初期支护 | 为保证喷射混凝土施工质量及防水质量，喷射混凝土施工前，应根据围岩裂隙及渗漏水的情况，预先采用注浆堵水。注浆完成后方可进行喷射混凝土施工工作。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 初期支护施工完成后，若存在渗漏水现象，待初期支护达到设计强度100%后，应对初期支护渗漏水部分进行二次注浆。保证防水层施工前初支面干燥，无漏水现象，部分存在湿渍或无湿渍。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 初期支护施工完成后，应对初期支护密实度、平整度、是否存在裂隙等进行检查。平整度允许偏差为30mm，且矢弦比不应大于1/6。对于密实度差、存在裂隙等问题可采用注浆、二次补喷等措施进行修复。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 为保证二衬厚度，防水层铺设前应对欠挖部分进行处理。欠挖部分应凿除，并采用水泥砂浆进行修补，保证初支面平整。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 防水层 | 防水层基面要求：敷设防水层基面应平整（其平整度采用2m靠尺进行检查，靠尺与基面的间隙不超过5mm，且只允许平缓变化），敷设防水层前，应对基面进行处理，采用水泥砂浆进行抹面处理，基面上不得有尖锐的毛刺部分，避免浇筑混凝土时刺破防水卷材。基面不得有铁管、钢管、钢筋头、铁丝等突出物存在，否则应从根部进行割除，并在割除部分采用水泥砂浆进行覆盖处理。敷设防水层基面上不得有明水，应将明水抽排干净，对于存在渗漏水部分，应进行注浆堵水。根据施工现场情况，应采取节流措施，仰拱防水层敷设严禁带水作业。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 防水层敷设：仰拱防水层施工采用空铺法，边墙及拱顶防水层施工采用固定钉进行固定。仰拱防水层施工时，应将防水层铺设于验收合格的基面上，将防水层空铺在仰拱初支面上，要保证平整顺直，不得扭曲，防水层搭接宽度为100mm。搭接部分必须黏贴牢固，必要时采用热风焊枪进行热熔，保证黏贴效果。仰拱防水层预留出矮边墙顶不得低于500mm。防水层铺设完成后，应立即铺设50mm厚的砂浆保护层，其强度必须达到上人条件后方可进入下道工序。边墙及拱顶防水层施工：防水层施工前，应将拱顶及边墙突出物清除干净，保证基面无尖锐物体。拱顶及侧墙防水层铺设采用专用固定钉进行固定，拱部防水层专用固定钉布设间距为300mm×300mm，边墙防水层专用固定钉布设间距为500mm×500mm，防水层铺设过程中应根据基面平整度确定防水层的松弛度。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 混凝土 结 构 | 拱顶回填注浆：防水层施工完成后，在拱顶位置预埋专用二衬回填注浆系统，并与防水层粘结牢固。注浆回填系统布设于拱顶位置，纵向间距为2m～3m。二衬砼浇筑期间应对注浆管进行有效的封堵保护，并固定牢固，防止二衬砼浆液堵塞，及砼浇筑过程中，注浆管发生偏移。二衬砼达到设计强度100%后，方能进行回填注浆，并严格控制注浆压力，一般控制在0.3Mpa—0.5Mpa防止对二衬砼结构造成破坏。注浆浆液采用单液浆，水灰比宜控制在1：0.5--1：1。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 地下结构应尽可能应用高性能防水混凝土，强调混凝土的抗裂性能。防水混凝土抗渗等级应根据工程埋深确定，并不得小于P8。在有侵蚀性介质的工点，混凝土抗蚀设计应满足《混凝土结构耐久性设计规范》的相关要求；混凝土采用“双掺技术”，加入适量的优质粉煤灰及抗裂（密实型）外加剂（除后浇带、后补孔外不得使用膨胀类防水外加剂），具体掺量根据试验确定；混凝土的塌落度宜控制在120~160mm，入模温度不应超过30℃，同时以温差控制，混凝土的表面温度与大气温度的差值不得大于20℃。混凝土的表面温度与中心温度的差值不得大于25℃。混凝土降温速率应低于3℃∕d。冬季施工时，混凝土入模温度不应低于5℃,混凝土养护应采用综合蓄热法、蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法，不得采用电热法或蒸气直接加热法，并应采取保湿保温措施。防水混凝土的养护时间不得少于14天。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 接缝 | 施工缝：环向施工缝间距应小于15m。水平施工缝不宜留在剪力与弯矩最大处或板与侧墙的交接处，应留在高出边墙与仰拱相交点300mm的墙体，墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。垂直施工缝浇注混凝土前，应将其表面清理干净，再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，并应及时浇注混凝土。水平施工缝浇注混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除、然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基结晶型防水涂料等材料，再铺30～50mm厚的1∶1水泥砂浆，并及时浇注混凝土。施工缝中部设置一道5mm厚镀锌钢板止水带（镀锌层厚度为90μm），所有环向施工缝外侧加设600mm宽附加防水层，其防水材料应选择能实现与主体结构粘结的防水卷材。钢板止水带采用铁丝固定在结构钢筋上。水平设置的止水带均采用盆式安装，保证浇捣混凝土时止水带下部的气泡顺利排出。浇筑和振捣止水带部位的混凝土时，应注意边浇筑和振捣边用手将止水带扶正。避免止水带出现扭曲或倒伏。止水带部位的模板应安装定位准确、牢固，避免跑模、胀模等影响止水带定位的准确性。振捣时严禁振捣棒触及止水带。钢板止水带现场采用双面对接焊接，十字交叉时，交叉部位的四面均应进行焊接处理。环向施工缝处拱部及边墙内侧设置不锈钢接水槽，将少量渗水有组织地引入侧沟并排入结构内部废水泵房。对于一级防水的矿山法结构，施工缝处除中埋式止水带外，考虑再预埋一道注浆管。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 变形缝：在结构型式变化较大或地质条件变化较大的部位以及主体与综合井接口处，根据具体情况考虑设置变形缝，变形缝宽度一般为20mm。 变形缝处除辅助外防水层外设置三道各自成环的止水线：变形缝外侧设置外贴式止水带，中部设置带注浆管的橡胶止水带（中心带气孔型），形成一道封闭的防水线。 变形缝处拱部及边墙内侧设置不锈钢接水槽，将少量渗水有组织地引入侧沟并排入结构内部废水泵房。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 5 | 辅助附加外防水层 | 辅助防水夹层可根据实际情况采用预铺防水卷材（高分子预铺防水卷材或改性沥青聚酯胎防水卷材）；在仰拱部分防水层上采用50mm厚细石混凝土作为保护层。在施工缝外侧，在施工缝600mm宽度范围增设一道防水加强层。防水层铺设基面必须牢固，表面应相对平整、坚实、不得有蜂窝、起皮、起砂等现象，否则应予以清除。必要时可用防水水泥砂浆修补。 |  | □符合 □不符合 |
| 盾构隧道、管廊工程 | 1 | 管片进场质量 | 对进入施工现场的管片，应逐块进行检查。发现管片明显存在质量问题的，应坚决退回生产厂家，不让一块不合格管片下井。管片存在小的质量问题可以进行修补，应在地面进行修补、并做好标识，养护到设计规定强度后再下井使用。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 管片搬运、堆放及冲洗 | 在搬运过程中轻吊慢放，着地时要平稳；堆放时不宜超过3层，并正确摆放垫木。吊放管片的钢丝绳上缠橡胶条等，在起吊时，能起到缓冲作用，或者选用尼龙绳来代替钢丝绳；选、摆放好垫木，在管片车上管片搁置部位设置橡胶条，以起到缓冲作用。管片从电瓶车上卸下后，用水把管片四周清洗干净，尤其是止水胶条，上面不能有泥沙，管片脱出5号台车后对管片表面进行清洗。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 管 片 防水条 | 管片接缝防水使用三元乙丙橡胶密封材料止水条,止水条的粘贴必须位置准确，粘贴牢固，施工第二道遇水膨胀止水条需要及时覆盖防雨布，同时在表面涂缓膨剂，拱底块管片的密封垫露在外面表面必须刷缓膨剂。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 盾构 掘进 施工 | 管片错台控制：管片错台是盾构施工最常见的质量问题，解决管片错台的主要措施是从施工操作入手，即严格地按照规定操作：①、盾构姿态纠偏应严格遵循勤纠缓纠的掘进原则，逐步校正，不应“急纠”；②、应严格按照设计轴线进行管片选型，避免因管片选型与轴线不适应引起错台。③、严格做好管片拼装工作，避免人为失误造成隧道轴线偏离设计轴线。④、要严格按照规范和施工方案要求进行标准操作：管片进洞前检查、一次注浆、盾构机推力和扭矩参数的设定，管片吊运和安装等等。⑤、要防止由于隧道围岩应力环境和地下水环境突然变化造成的隧道变形。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 盾构上浮控制：当管片一出盾尾由于浮力的作用,就与在盾壳内的管片形成错台,随着掘进的进行,呈现脱出盾尾后有规律错台,这种错台是缓慢和逐渐的,也会形成叠瓦式或台阶式，同时上部盾尾间隙变小。处理措施如下：①、做好二次双液注浆和同步注浆； ②、控制盾构水平姿态，管片纠偏量每环不应大于3mm。③、控制掘进速度，推进速度不应大于50mm/min。④、控制盾构掘进高程。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 管片扭转控制：管片受扭转的作用是普遍存在的，在施工过程中,可以通过改变刀盘转动和拼装顺序加以克服,另外也可以通过增大管片的稳定和抗扭转力来减少或消除扭转,其中加大环缝间连接螺栓的拧紧力和减小管片背后注浆浆液的凝固时间是最基本的,也是较好的方法。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 盾构姿态控制： 盾构推进过程也是不断纠偏过程。盾构机与管片衬砌环间的相对关系不可能总是保持理想状态，特别是转弯、竖曲线段和纠偏量大时，管片外弧与盾尾内壁间的距离沿环向分布不均匀，造成一侧间距很小，而另一侧间距较大，这时易产生“卡壳”现象。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 5 | 管片螺栓与拼装 | 管片螺栓：管片螺栓松紧影响管片质量，管片拼装成环时，其连接螺栓先逐片初步拧紧，脱出盾尾后再次拧紧。当后续盾构掘进至每环管片拼装之前，对相邻已成环的3环范围内管片螺栓进行全面检查并复紧。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 管片拼装：按要求贴好角部止水橡胶条、传力衬垫、纠偏石棉橡胶板；拼装前，先测量前一环各管片之间的相互高差，包括环向和径向。根据实测数据，调整已粘贴号的纠偏楔子，以保证拼装后环面的平整度；拼装前清理前一环管片上的泥块及浆液，保证环面清洁、无夹泥；拼装时保证衬砌环圆度，块与块不错位。推进油泵的伸缩顺序与管片拼装顺序一致。两侧标准块、邻接块安装时油泵应同时收缩和伸出，以减少环与环之间管片错位现象；封顶块安装前，实测并确保顶部两邻接块间间距，并通过推进油泵的伸缩来调整0号邻接块间的间距，控制在比设计值大6mm左右，以便顺利安装封顶块。竖曲线推进时，在安装拱底块时根据实际情况予以落低或抬高，减少管片“卡壳”现象。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 6 | 同步注浆 与 二次注浆 | 壁后注浆实施的好与坏,直接影响到隧道的施工质量,是隧道防水的第一道防水防线。同步注浆浆量分布不会直接造成管片破碎，但会导致管片“卡壳”而造成破碎。同步注浆后，隧道上部的浆液会逐渐向下部流动，形成下部浆液多而上部浆液少的状况，引起隧道上浮，上部管片（尤其是封顶块、封顶块与邻接块接缝处）与盾构机内壳间隙减少，推进时造成管片破碎。 |  | □符合 □不符合 |
| 施工单位（章）： 时间： |  |  |  | 监理单位（章）： 时间： |  |
| 设计单位（章）： 时间： |  |  |  | 建设单位（章）： 时间： |  |

检查人员（签字）：                 检查组组长（签字）：

附件5

轨道交通工程实体质量检查表

| 类别 | 序号 | 检查项目 | 重 点 检 查 内 容 |  | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明挖车站及区间 | 1 | 基本 要求 | 结构底板的混凝土垫层：强度等级应为C20；厚度不应小于100mm，在软弱土层中的厚度不应小于150mm。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 防水混凝土结构厚度不应小于250mm；变形缝两端结构厚度不小于300mm，两侧需做等厚处理。防水混凝土最大裂缝宽度应符合结构设计要求。一般情况下结构迎水面裂缝宽度≤0.2mm，背水面裂缝宽度≤0.3mm,并不得出现贯通裂缝。钢筋的混凝土保护层厚度应符合结构设计要求。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 基面 处理 | 底板及侧墙基面处理：铺设防水卷材的围护结构表面应清理干净，平整度应满足D/L≤1/20（D：相邻两凸面间的最大深度， L：相邻两凸面间的最小距离）。并要求凹凸起伏部位应圆滑平缓。所有不满足上述要求的凸出部位应凿除，并用1:2.5的水泥砂浆进行找平，凹坑部位采用1：2.5水泥砂浆填平，当基面条件较差时，可先铺设400g/m 的土工布缓冲层进行保护。基面应洁净、平整、坚实，不得有疏松、起砂、起皮现象。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 顶板基面处理：顶板结构混凝土浇筑完毕后，应反复收水压实，基层表面的突出物从根部凿除，并在凿除部位用聚氨酯密封胶刮平压实；当基层表面出现凹坑时，先将凹坑内酥松表面凿除后用高压水冲洗，待槽内干燥后，用聚氨酯密封胶填充压实；当基层上出现大于0.3mm的裂缝时，应骑缝各10cm先涂刷1mm厚的聚氨酯涂膜防水加强层，然后立即粘贴增强层，最后涂刷防水层。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 所有阴角部位均应采用1：2.5的水泥砂浆做成5×5cm的钝角或R≥5cm的圆角，所有阳角均应做成1×1cm的钝角或R≥1cm圆角，转角范围基层应光滑、平整。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 施工缝基面处理：施工缝表面应按照规范要求进行凿毛并清理干净，混凝土表面的脱模剂应清理干净。基层过于光滑时，应打磨毛糙。基层表面应无积水，涂刷防水抗渗等材料前，基层表面应保持湿润。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 防水 施工 | 底板、侧墙防水：防水层采用卷材时，靠近垫层一侧的隔离膜可不撕掉，与现浇混凝土结构外表面密贴面的隔离膜应在浇筑混凝土前撕掉。防水层采用机械固定法固定于桩或垫层表面，固定点距卷材边缘2cm处，钉距不大于50cm。钉长不得小于3cm，且配合垫片将防水层牢固地固定在基层表面，垫片直径不小于2cm。避免浇筑混凝土时脱落。铺设防水卷材施工顺序为先底板，后侧墙，底板从低往高纵向铺设，侧墙自下向上铺设。侧墙立面防水层铺设高出钢筋端部55cm。铺设方向以尽可能少的出现手工焊缝为主，相邻防水卷材接缝采用双焊缝进行热熔焊接，搭接宽度10cm。焊接应牢固可靠，避免浇筑和振捣混凝土时防水板脱落，焊接时严禁焊穿防水卷材。防水卷材固定时应注意不得拉得过紧或出现大的鼓包，敷设好的防水板应与基面凹凸起伏一致，保持自然、平整、伏贴，以免影响侧墙灌注混凝土的尺寸。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 顶板防水：加强层：基层处理完毕并经过验收合格后，先涂聚氨酯专用底涂层（可采用专用稀料将聚氨酯防水涂料稀释后涂刷，用量约为0.15~0.2kg/㎡）。底涂层实干后，在阴阳角和施工缝等特殊部位涂刷防水涂膜加强层，加强层厚1mm，宽500mm。涂刷完防水涂膜加强层后，立即在加强层涂膜表面粘贴增强层，最后涂刷大面防层。严禁涂膜防水加强层表面干燥后再粘贴增强层。变形缝部位先施作1米宽丁基橡胶卷材加强层，然后按照施工缝做法涂刷涂料防水加强层。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 防水层:涂刷大面的聚氨酯涂膜防水层，防水层采用多道（一般3~5道）涂刷，上下两道涂层涂刷方向应互相垂直。每道涂层实干后，才可进行下道涂膜施工。防水涂料宜用棕刷、橡胶刮板涂刷在基层面上。涂膜防水层的施工顺序应遵循“先远后近、先高后低、先局部后大面、先立面后平面”的原则，按照分区分片后退法进行涂刷或喷涂。平面或坡面施工后，在防水层未固化前不宜上人踩踏，固化后应按设计要求，对涂膜防水层进行妥善保护。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 隔离层：隔离层指Ⅲ型纸胎油毡或1mm厚PE薄膜，顶板覆土厚度小于3m且上方有种植时（顶板有种植需求），需在顶板防水层上方设置根阻层，根阻层指1.5mm厚PVC，根阻层需满足以下条件：a、卷材的搭接边需采用粘接。b、必须提供根阻材料的耐穿刺报告。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 侧墙防水与顶板防水过渡：侧墙防水卷材与顶板聚氨酯涂膜及隔离层之间必须进行过渡连接，其做法如下：侧墙防水层临时固定并做好保护，施作顶板防水层。预铺防水卷材去掉防水层隔离膜返到顶板与涂料防水层搭接。搭接部位封口，施作根阻层 、保护层。防水层施工完毕并经过验收合格后，应及时施做防水层的保护层，平面保护层采用设计要求厚度的细石混凝土，若需要，可在浇筑细石混凝土前，在防水层上覆盖一层隔离层（如：1mm厚PE薄膜或Ⅲ型纸胎油毡）。立面防水层采用PE泡沫塑料片材（所有泡沫塑料片材的发泡倍率均为25～30倍）或砌筑砖墙进行保护。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 施工缝 防 水 | 纵向施工缝和横向施工缝是结构自防水的薄弱环节，处理的好坏将直接影响到结构防水的质量。 1）镀锌钢板止水带采用Q235b钢板热镀锌处理（镀锌层厚度不小于70μm），采用燕尾型式时，U型开口段朝向迎水面，对接接头应采用现场焊接。施工缝表面需进行认真清理并涂刷优质水泥基渗透结晶防水涂料，用量控制在1.5kg/㎡。水平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设水泥基渗透结晶型防水涂料，再铺30～50mm厚的1：1水泥砂浆并应及时浇筑混凝土。垂直施工缝浇筑混凝土前，应将其表面清理干净，再涂刷水泥基渗透结晶防水涂料，并应及时浇筑混凝土。 2）无法设置止水带的特殊部位，应采用双道遇水膨胀止水胶+注浆管的方式进行防水处理。注浆管指全断面注浆管，也可采用经试验检测合格的其他种类的注浆管。宜尽量靠近止水带设置。当施工缝无法安装止水带是，采用“特殊部位垂直施工缝防水构造”加强防水，适用于与车站衔接部位接口、盾构后浇环梁等无法安装止水带的施工缝。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 施工缝需预留防水层搭接，预留搭接长度均应超过施工缝预留钢筋端部至少20cm，并对预留搭接部位进行临时保护，临时保护板可以采用木板，并且在模板与防水层之间设置柔性临时保护层（可采用土工布）。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 外墙面层施工应设置分格缝，分格缝横向间距不大于6m。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 5 | 特殊部位防水施工 | 变形缝防水：在底板平面部分采用盆式安装中埋式钢边橡胶止水带。变形缝需预留凹槽，凹槽尺寸可根据各工程条件适当调整，但深度不宜小于25mm，宽度不宜小于20cm。当变形缝部位结构存在下返梁时，浇筑下返梁时需预留孔洞或在梁内预埋接水盒，以防止形成存水弯，接水盒尺寸可适当缩小。如下返梁无法预留孔洞（如钢筋太密），也可采用半圆形PVC排水管导水。变形缝衬垫板可采用聚苯板或聚乙烯板，发泡倍率为10～15左右。变形缝密封胶均指聚氨酯密封胶。变形缝部位底板及有围护结构侧墙的防水需设置防水加强层。止水带部位的混凝土应浇注密实并充分振捣。保证止水带部位混凝土的密实性是变形缝防水的关键，应切实做好。变形缝处除设置止水带及聚氨酯密封胶等止水构件外,在顶板及侧墙设置接水槽,将少量渗水引入侧沟排出。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 孔洞后浇带防水：后浇混凝土防水需安装缓膨型遇水膨胀止水条并加装注浆管。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 穿墙管防水：主体结构施工过程中，穿墙管格构柱在穿越主体结构过程中，为了确保防水质量，都要进行防水处理，穿墙管防水主要采用止水法兰环于遇水膨胀腻子型止水胶条相互配合进行防水；格构柱防水主要应用止水环与腻子型止水胶条及密封胶相互配合进行防水； |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 接地电极防水做法：接地电极如采用复合管形式，防水做法也可按照穿墙管防水做法施做。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 格构柱防水处理：桩头四周凿毛并清理干净，涂刷水泥基渗透结晶防水材料，要求刚性防水层表面圆顺、平整。构柱止水法兰可按底板厚度相应调整到底板中部。割除格构柱时应在断口位置采用聚合物水泥砂浆找平。格构柱部位的遇水膨胀止水胶固化后成型后的断面尺寸需满足设计及规范要求。桩头钢筋根部粘贴遇水膨胀止水胶，成型后的断面尺寸需满足设计及规范要求。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 6 | 洞口预留及甩搓保护 | 明挖洞口搭接过渡：通道接口部位的阴阳角处应设置加强层，加强层应在甩槎时留设，且应设置在防水层迎水面一侧，加强层宽度宜不小于50cm。各车站工程，应根据实际情况进行调整。以防出现防水层与后浇混凝土粘接牢固无法返转或无法取出隔离膜、保护板的现象。当预留洞口为远期预留时，洞口范围内防水层需满铺设置。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 辅助排水： 1）车站顶板根据设计要求做好排水坡度，变形缝内侧接水系统要有组织地与车站排水系统联通并排水。 2）基坑内降水系统应在施工过程中运转正常，以保证底板施工时地下水位降至垫层500mm以下。 3）为确保接水槽顺利排水，应使变形缝接水槽根据设计规范要求横向排水坡，接水槽宜设置为变断面。 |  | □符合 □不符合 |
| 暗挖隧道 | 1 | 初期支护 | 为保证喷射混凝土施工质量及防水质量，喷射混凝土施工前，应根据围岩裂隙及渗漏水的情况，预先采用注浆堵水。注浆完成后方可进行喷射混凝土施工工作。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 初期支护施工完成后，若存在渗漏水现象，待初期支护达到设计强度100%后，应对初期支护渗漏水部分进行二次注浆。保证防水层施工前初支面干燥，无漏水现象，部分存在湿渍或无湿渍。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 初期支护施工完成后，应对初期支护密实度、平整度、是否存在裂隙等进行检查。平整度允许偏差为30mm，且矢弦比不应大于1/6。对于密实度差、存在裂隙等问题可采用注浆、二次补喷等措施进行修复。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 为保证二衬厚度，防水层铺设前应对欠挖部分进行处理。欠挖部分应凿除，并采用水泥砂浆进行修补，保证初支面平整。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 防水层 | 防水层基面要求：敷设防水层基面应平整（其平整度采用2m靠尺进行检查，靠尺与基面的间隙不超过5mm，且只允许平缓变化），敷设防水层前，应对基面进行处理，采用水泥砂浆进行抹面处理，基面上不得有尖锐的毛刺部分，避免浇筑混凝土时刺破防水卷材。基面不得有铁管、钢管、钢筋头、铁丝等突出物存在，否则应从根部进行割除，并在割除部分采用水泥砂浆进行覆盖处理。敷设防水层基面上不得有明水，应将明水抽排干净，对于存在渗漏水部分，应进行注浆堵水。根据施工现场情况，应采取节流措施，仰拱防水层敷设严禁带水作业。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 防水层敷设：仰拱防水层施工采用空铺法，边墙及拱顶防水层施工采用固定钉进行固定。仰拱防水层施工时，应将防水层铺设于验收合格的基面上，将防水层空铺在仰拱初支面上，要保证平整顺直，不得扭曲，防水层搭接宽度为100mm。搭接部分必须黏贴牢固，必要时采用热风焊枪进行热熔，保证黏贴效果。仰拱防水层预留出矮边墙顶不得低于500mm。防水层铺设完成后，应立即铺设50mm厚的砂浆保护层，其强度必须达到上人条件后方可进入下道工序。边墙及拱顶防水层施工：防水层施工前，应将拱顶及边墙突出物清除干净，保证基面无尖锐物体。拱顶及侧墙防水层铺设采用专用固定钉进行固定，拱部防水层专用固定钉布设间距为300mm×300mm，边墙防水层专用固定钉布设间距为500mm×500mm，防水层铺设过程中应根据基面平整度确定防水层的松弛度。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 混凝土 结 构 | 拱顶回填注浆：防水层施工完成后，在拱顶位置预埋专用二衬回填注浆系统，并与防水层粘结牢固。注浆回填系统布设于拱顶位置，纵向间距为2m～3m。二衬砼浇筑期间应对注浆管进行有效的封堵保护，并固定牢固，防止二衬砼浆液堵塞，及砼浇筑过程中，注浆管发生偏移。二衬砼达到设计强度100%后，方能进行回填注浆，并严格控制注浆压力，一般控制在0.3Mpa—0.5Mpa防止对二衬砼结构造成破坏。注浆浆液采用单液浆，水灰比宜控制在1：0.5--1：1。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 地下结构应尽可能应用高性能防水混凝土，强调混凝土的抗裂性能。防水混凝土抗渗等级应根据工程埋深确定，并不得小于P8。在有侵蚀性介质的工点，混凝土抗蚀设计应满足《混凝土结构耐久性设计规范》的相关要求；混凝土采用“双掺技术”，加入适量的优质粉煤灰及抗裂（密实型）外加剂（除后浇带、后补孔外不得使用膨胀类防水外加剂），具体掺量根据试验确定；混凝土的塌落度宜控制在120~160mm，入模温度不应超过30℃，同时以温差控制，混凝土的表面温度与大气温度的差值不得大于20℃。混凝土的表面温度与中心温度的差值不得大于25℃。混凝土降温速率应低于3℃∕d。冬季施工时，混凝土入模温度不应低于5℃,混凝土养护应采用综合蓄热法、蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法，不得采用电热法或蒸气直接加热法，并应采取保湿保温措施。防水混凝土的养护时间不得少于14天。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 接缝 | 施工缝：环向施工缝间距应小于15m。水平施工缝不宜留在剪力与弯矩最大处或板与侧墙的交接处，应留在高出边墙与仰拱相交点300mm的墙体，墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。垂直施工缝浇注混凝土前，应将其表面清理干净，再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，并应及时浇注混凝土。水平施工缝浇注混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除、然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基结晶型防水涂料等材料，再铺30～50mm厚的1∶1水泥砂浆，并及时浇注混凝土。施工缝中部设置一道5mm厚镀锌钢板止水带（镀锌层厚度为90μm），所有环向施工缝外侧加设600mm宽附加防水层，其防水材料应选择能实现与主体结构粘结的防水卷材。钢板止水带采用铁丝固定在结构钢筋上。水平设置的止水带均采用盆式安装，保证浇捣混凝土时止水带下部的气泡顺利排出。浇筑和振捣止水带部位的混凝土时，应注意边浇筑和振捣边用手将止水带扶正。避免止水带出现扭曲或倒伏。止水带部位的模板应安装定位准确、牢固，避免跑模、胀模等影响止水带定位的准确性。振捣时严禁振捣棒触及止水带。钢板止水带现场采用双面对接焊接，十字交叉时，交叉部位的四面均应进行焊接处理。环向施工缝处拱部及边墙内侧设置不锈钢接水槽，将少量渗水有组织地引入侧沟并排入车站或区间废水泵房。对于一级防水的矿山法结构，施工缝处除中埋式止水带外，考虑再预埋一道注浆管。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 变形缝：在结构型式变化较大或地质条件变化较大的部位以及区间与车站接口处，根据具体情况考虑设置变形缝，变形缝宽度一般为20mm。 变形缝处除辅助外防水层外设置三道各自成环的止水线：变形缝外侧设置外贴式止水带，中部设置带注浆管的橡胶止水带（中心带气孔型），形成一道封闭的防水线。 变形缝处拱部及边墙内侧设置不锈钢接水槽，将少量渗水有组织地引入侧沟并排入车站或区间废水泵房。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 5 | 辅助附加外防水层 | 辅助防水夹层可根据实际情况采用预铺防水卷材（高分子预铺防水卷材或改性沥青聚酯胎防水卷材）；在仰拱部分防水层上采用50mm厚细石混凝土作为保护层。在施工缝外侧，在施工缝600mm宽度范围增设一道防水加强层。防水层铺设基面必须牢固，表面应相对平整、坚实、不得有蜂窝、起皮、起砂等现象，否则应予以清除。必要时可用防水水泥砂浆修补。 |  | □符合 □不符合 |
| 盾构隧道 | 1 | 管片进场质量 | 对进入施工现场的管片，应逐块进行检查。发现管片明显存在质量问题的，应坚决退回生产厂家，不让一块不合格管片下井。管片存在小的质量问题可以进行修补，应在地面进行修补、并做好标识，养护到设计规定强度后再下井使用。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 管片搬运、堆放及冲洗 | 在搬运过程中轻吊慢放，着地时要平稳；堆放时不宜超过3层，并正确摆放垫木。吊放管片的钢丝绳上缠橡胶条等，在起吊时，能起到缓冲作用，或者选用尼龙绳来代替钢丝绳；选、摆放好垫木，在管片车上管片搁置部位设置橡胶条，以起到缓冲作用。管片从电瓶车上卸下后，用水把管片四周清洗干净，尤其是止水胶条，上面不能有泥沙，管片脱出5号台车后对管片表面进行清洗。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 管 片 防水条 | 管片接缝防水使用三元乙丙橡胶密封材料止水条,止水条的粘贴必须位置准确，粘贴牢固，施工第二道遇水膨胀止水条需要及时覆盖防雨布，同时在表面涂缓膨剂，拱底块管片的密封垫露在外面表面必须刷缓膨剂。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 5 | 盾构 掘进 施工 | 管片错台控制：管片错台是盾构施工最常见的质量问题，解决管片错台的主要措施是从施工操作入手，即严格地按照规定操作：①、盾构姿态纠偏应严格遵循勤纠缓纠的掘进原则，逐步校正，不应“急纠”；②、应严格按照设计轴线进行管片选型，避免因管片选型与轴线不适应引起错台。③、严格做好管片拼装工作，避免人为失误造成隧道轴线偏离设计轴线。④、要严格按照规范和施工方案要求进行标准操作：管片进洞前检查、一次注浆、盾构机推力和扭矩参数的设定，管片吊运和安装等等。⑤、要防止由于隧道围岩应力环境和地下水环境突然变化造成的隧道变形。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 盾构上浮控制：当管片一出盾尾由于浮力的作用,就与在盾壳内的管片形成错台,随着掘进的进行,呈现脱出盾尾后有规律错台,这种错台是缓慢和逐渐的,也会形成叠瓦式或台阶式，同时上部盾尾间隙变小。处理措施如下：①、做好二次双液注浆和同步注浆； ②、控制盾构水平姿态，管片纠偏量每环不应大于3mm。③、控制掘进速度，推进速度不应大于50mm/min。④、控制盾构掘进高程。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 管片扭转控制：管片受扭转的作用是普遍存在的，在施工过程中,可以通过改变刀盘转动和拼装顺序加以克服,另外也可以通过增大管片的稳定和抗扭转力来减少或消除扭转,其中加大环缝间连接螺栓的拧紧力和减小管片背后注浆浆液的凝固时间是最基本的,也是较好的方法。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 盾构姿态控制： 盾构推进过程也是不断纠偏过程。盾构机与管片衬砌环间的相对关系不可能总是保持理想状态，特别是转弯、竖曲线段和纠偏量大时，管片外弧与盾尾内壁间的距离沿环向分布不均匀，造成一侧间距很小，而另一侧间距较大，这时易产生“卡壳”现象。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 6 | 管片螺栓与拼装 | 管片螺栓：管片螺栓松紧影响管片质量，管片拼装成环时，其连接螺栓先逐片初步拧紧，脱出盾尾后再次拧紧。当后续盾构掘进至每环管片拼装之前，对相邻已成环的3环范围内管片螺栓进行全面检查并复紧。 |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  | 管片拼装：按要求贴好角部止水橡胶条、传力衬垫、纠偏石棉橡胶板；拼装前，先测量前一环各管片之间的相互高差，包括环向和径向。根据实测数据，调整已粘贴号的纠偏楔子，以保证拼装后环面的平整度；拼装前清理前一环管片上的泥块及浆液，保证环面清洁、无夹泥；拼装时保证衬砌环圆度，块与块不错位。推进油泵的伸缩顺序与管片拼装顺序一致。两侧标准块、邻接块安装时油泵应同时收缩和伸出，以减少环与环之间管片错位现象；封顶块安装前，实测并确保顶部两邻接块间间距，并通过推进油泵的伸缩来调整0号邻接块间的间距，控制在比设计值大6mm左右，以便顺利安装封顶块。竖曲线推进时，在安装拱底块时根据实际情况予以落低或抬高，减少管片“卡壳”现象。 |  | □符合 □不符合 |
|  | 7 | 同步注浆 与 二次注浆 | 壁后注浆实施的好与坏,直接影响到隧道的施工质量,是隧道防水的第一道防水防线。同步注浆浆量分布不会直接造成管片破碎，但会导致管片“卡壳”而造成破碎。同步注浆后，隧道上部的浆液会逐渐向下部流动，形成下部浆液多而上部浆液少的状况，引起隧道上浮，上部管片（尤其是封顶块、封顶块与邻接块接缝处）与盾构机内壳间隙减少，推进时造成管片破碎。 |  | □符合 □不符合 |
| 施工单位（章）： 时间： |  |  |  | 监理单位（章）： 时间： |  |
| 设计单位（章）： 时间： |  |  |  | 建设单位（章）： 时间： |  |

检查人员（签字）：                 检查组组长（签字）：