附件1

轻质隔墙板及保温板材部分主要性能指标

抽检情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 产品名称 | 生产企业 | 抽检情况 |
| 轻质隔墙板 | 蒸压加气混凝土板 | 四川上锦雅筑绿色科技有限公司 | 规格尺寸2530mm×600mm×200mm，干密度、干燥收缩值、抗压强度性能指标合格。 |
| 绵阳优博络客新型建材有限公司 | 规格尺寸2430mm×600mm×200mm，干密度、干燥收缩值、抗压强度性能指标合格。 |
| 灰渣混凝土空心隔墙板 | 四川昊元绿舍新型建材有限公司 | 规格尺寸2470mm×600mm×90mm，面密度、干燥收缩值、抗压强度、软化系数、含水率及放射性性能指标合格。 |
| 保温板材 | 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 成都市天弘保温材料有限公司 | 规格尺寸1000mm×600mm×45mm，导热系数、密度、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率性能指标合格。 |
|  岩棉板 | 四川普莱斯德绝热材料有限公司 | 规格尺寸1200mm×600mm×40mm，导热系数、密度、短期吸水量性能指标合格。 |
| 不燃型聚苯颗粒复合板 | 成都奥能节能保温材料有限公司 | 规格尺寸600mm×600mm×30mm，导热系数、干密度、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率性能指标合格。 |