附件1

施工现场新型墙体材料及保温板材

主要性能指标抽检情况

| 序号 | 产品名称 | 生产企业 | 抽检情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧结多孔砖 | 成都市青白江区富发新型建材有限公司 | 型号规格200×180×115（mm）合格 |
|  |  | 仁寿县满井区福利建材厂 | 型号规格200×90×115（mm）合格 |
| 2 | 烧结空心砖 | 成都市青白江区富发新型建材有限公司 | 型号规格240×200×115（mm）合格 |
|  |  | 仁寿县满井区福利建材厂 | 型号规格240×200×115（mm）合格 |
| 3 | 蒸压加气混凝土砌块 | 四川宝力通新型建材有限公司 | 型号规格AAC-B-600×240×200合格 |
| 4 | 蒸压加气混凝土板 | 成都建工工业化建筑有限公司 | 型号规格AAC-G-A3.5-1800×600×200合格 |
|  |  | 德阳优博络客新型建材有限公司 | 型号规格AAC-G-A5.0-2270×600×100合格 |
|  |  | 德阳优博络客新型建材有限公司 | 型号规格AAC-G-A5.0-4000×600×100合格 |
|  |  | 乐山杭加节能新材料有限公司 | 型号规格AAC-G-A3.5-3000×600×200合格 |
|  |  | 绵阳市固坤新型墙体材料有限公司 | 型号规格AAC-G-A5.0-1280×600×100合格 |
|  |  | 四川固美佳新型环保建材有限公司 | 型号规格AAC-G-A3.5-1000×600×100合格 |
|  |  | 四川广聚新型建筑材料有限公司 | 型号规格AAC-G-A3.5-2850×600×100合格 |
|  |  | 四川杭加坤正新型材料有限公司 | 型号规格AAC-G-A3.5-2400×600×200合格 |
|  |  | 四川迈瑞特新型建材科技有限责任公司 | 型号规格AAC-G-A3.5-2420×600×180合格 |
| 5 | 建筑用轻质隔墙条板 | 成都上筑建材有限公司 | 型号规格KPB 2950×600×100（mm）合格 |
|  |  | 四川绵阳富临建筑材料有限公司 | 型号规格3000×600×200（mm）合格 |
|  |  | 四川卓远新型建材科技有限公司 | 型号规格2520×600×100（mm）合格 |
| 6 | 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板 | 成都固迪新型建材有限公司 | 型号规格610×610×30（mm）颗粒型合格 |
|  |  | 四川领力保温材料有限公司 | 型号规格600×600×30（mm）颗粒型合格 |
|  |  | 四川铭优杰环保科技有限公司 | 型号规格600×600×35（mm）颗粒型不合格 |
|  |  | 四川邵航保温材料有限公司 | 型号规格600×600×100（mm）浸渍型合格 |
|  |  | 四川鑫万川新型节能建材有限公司 | 型号规格600×600×40（mm）颗粒型不合格 |
| 7 | 模塑聚苯板（绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料） | 眉山华晟保温材料有限公司 | 型号规格1000×600×30(mm) 039级合格 |
| 8 | 水泥基泡沫保温板 | 彭州市宝鼎建材厂 | 型号规格600×300×40（mm）I型合格 |
|  |  | 什邡迪一保温材料有限公司 | 型号规格300×300×35（mm）I型不合格 |