附件

2023年下半年全市建设工程质量检测

专项检查问题表

| 序号 | 区（市）县 | 检测机构 名称 | 存在主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新区 | 成都安兴居建筑工程检测有限公司 | 1.该公司注册登记地址为高新区科园南一路7号一幢2楼，检查组到达现场后发现该公司因与园区债务纠纷，现其公司所有人员均被限制进入原办公场所。 2.该公司检测场所已不满足原资质要求，违反《建设工程质量检测管理办法》（住建部57号令）中第二十八条相关规定。 |
| 2 | 青羊区 | 成都万志工程地基检测有限公司 | 岩土工程师已于2023年9月11日离职，2023年9月11日后至2023年12月19日，该公司无注册岩土工程师，经随机抽查发现期间仍在承接地基检测业务并出具相关检测报告；如2023年12月3日出具 万检（低）第2023-285号报告。 资质认定证书附表中有“基桩钻芯法检测”类别，设备档案（2023年10月31日）有以上检测设备，但现场无混凝土强度、岩石强度参数检测设备。 3.不能提供检测人员上岗培训的相关文件。 |
| 3 | 成华区 | 四川省玖衡工程检测有限公司 | 该公司人员、设备、场所不再持续符合检测资质要求，发生影响其符合资质标准的变更，未按要求向资质许可机关提出重新核定申请。 |
| 4 | 邛崃市 | 四川郎筑质量检测有限公司 | 抽查样品编号为：LZ/QS-00005～00008的烧结砖抗压强度视频监控，未发现试验人员进行相关试验，但已产生相应的试验原始记录，涉嫌编造相应原始记录。 报告编号为：LZ/SC2023-00326的钢筋保护层检测报告原始记录显示不满足JGJ/T152要求（屋面梁3-4/A底部主筋保护层1个代表部位2次测试值差值为2，仍继续采用计算）。 在留样区抽查发现报告编号为LZ/KY2024-00421对应的混凝土试块完好，对该已检试块进行再测，再测破坏荷载为442.40KN，对应报告上记录的破坏荷载为：375.45KN、408.47KN、400.12KN。且在对应压力试验机上查其检测曲线，无对应压力曲线。 |
| 5 | 双流 | 中大智能科技股份有限公司 | 校准区间未有效覆盖检测范围且未对校准证书进行有效性确认，如编号为BSG-GCS006-JCB-230145的报告和编号为20231226030268的校准证书；抽查的部分设备无设备使用记录。 报告编号不连续，收样台账和报告不对应，如编号为 BSC-GCS006-LQ5-240010的报告；部分样品无不易脱落的唯一性标识。 钢筋焊接力学性能检测报告BSC-GCS012-JCB-230193检测依据错误。 报告编号为BSC-GCS006-JCB-230145，使用设备编号为ZDSC-SNHNT-026的报告，设备使用记录未覆盖检测时间段，与原始记录不一致；调取此报告原始记录中检测时间对应视频监控，视频监控中此时间段未开展检测工作。 |
| 6 | 高新区 | 四川勇创鸿图建设工程质量检测有限公司 | 1.资质中有砌墙砖检测项，但实验室无对应检测设备。 2.检测合同未建立台账，未按年度统一流水编号。 3.报告编号YCHTTHT-202300045回弹法检测混凝土强度，检测方法不适用。 4.报告编号YCHTHNT-202301025砼抗压试验方法不符合标准要求。 5.检测编号HNT-202300981的砼抗渗原始记录时间与视频中设备的状态不符合。 |
| 7 | 大邑县 | 四川万鸿工程检测技术有限公司 | 部分现场检测报告对应的检测设备无设备使用记录，如CT-63.5kg重型动力触探仪、DT402电子经纬仪、E320-C自动安平水准仪等。DYE-2000电液式压力试验机的设备使用记录有涂改现象。 编号为WHJC/2023-03320的委托检测协议书上，无样品检测的方法，检测项目的信息。 样品编号为ZQ2023-00061烧结多孔砖的原始记录中，无使用的检测设备记录与相关信息。 |
| 8 | 双流区 | 四川省华都工程检测有限公司 | 中空玻璃露点无样品状态调节控制措施；未按规定绑定二维码；待检、在检样品无不易脱落的唯一性标识。 个别报告未上传系统，如报告编号为BMA10-202300217的混凝土抗渗报告；存在合同编号不连续的问题。 钢筋原材最大力总延伸率检测方法不符合要求，离断点距离不满足规范要求。 报告编号为BMA-27-202300240的中空玻璃露点检测原始记录中无样品状态调节记录。 现场复核部分构件回弹未测碳化深度；现场复核时，数显回弹仪的强度换算值出现与JGJ/T23换算值不一致的情况。 |