附件

2024年第一季度全市建设工程项目进场材料抽检情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料使用  区（市）县 | 生产企业 | 材料类别 | 产品名称 | 产品型号 | 抽检参数 | 材料抽检情况 |
| 1 | 市本级 | 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | 电缆 | 耐热150℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ 1\*2.5 | 导体电阻，阻燃性能 | 合格 |
| 2 | 四川金宏远新材料有限公司 | 灌浆料 | 豆石IV型高强无收缩灌浆料 | CGM-3 | 流动度、抗压强度、与C30混凝土正拉粘结强度 | 合格 |
| 3 | 四川多联实业有限公司 | 管材管件 | 冷热水用聚丙烯管材（PPR环保热水管） | Φ25 | 静液压强度 | 合格 |
| 4 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 胶合板 | 难燃胶合板 | 2440\*1220\*9mm | 可燃性、单体燃烧 | 合格 |
| 5 | 成都朋齐建筑科技有限公司 | 碳纤维布 | 碳纤维布 | PCF300-II | 抗拉强度标准值、受拉弹性模量、伸长率、单位面积质量、K数 | 合格 |
| 6 | 市本级 | 成都朋齐建筑科技有限公司 | 碳纤维布 | 碳纤维布 | PCF300-I | 抗拉强度标准值、受拉弹性模量、伸长率、单位面积质量、K数 | 合格 |
| 7 | 北京福事盈管材有限公司 | 电工套管 | JDG套管紧定式镀锌钢导管 | Q235B Φ20 | 压力试验、冲击试验、弯曲试验 | 合格 |
| 8 | 广汉石马建材有限公司 | 硅酸钙板 | 硅酸钙天花板 | 600\*600mm | 吸水率、抗折强度、导热系数、不燃性、燃烧热值 | 合格 |
| 9 | 绵竹鑫盛特建材有限公司 | 硅酸钙板 | 纤维增强硅酸钙板 | 2440\*1220\*12mmA B R1 C2 YB | 吸水率、抗折强度、导热系数、不燃性、燃烧热值 | 合格 |
| 10 | 成都市天弘保温材料有限公司 | 保温 | 不燃型聚苯颗粒复合板 | 600\*600\*45mm | 干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能 | 合格 |
| 11 | 可耐福新型建筑材料（重庆）有限公司 | 石膏板 | 普通纸面石膏板 | 2400\*1200\*9.5mm | 面密度、断裂荷载内照射指数、外照射指数 | 合格 |
| 12 | 东部新区 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 防水卷材 | PMH3041PLUS高分子自粘胶膜防水卷材（基层自粘）-（SX) | HDPE-20m\*1.2m\*1.5mm | 拉力、断裂延伸率、不透水性、撕裂强度、低温弯折 | 合格 |
| 13 | 四川华一众创新材料有限公司 | 腻子 | 耐水腻子 | N型 | 粘结强度 | 合格 |
| 14 | 首钢水城钢铁（集团）有限责任公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 28 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 15 | 首钢水城钢铁（集团）有限责任公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 25 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 16 | 陕西钢铁集团有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 12 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 17 | **成都大邑县飞翎化工防水材料厂** | **防水卷材** | **自粘聚合物改性沥青防水卷材** | **PYⅡD 3.0 10** | **拉力、最大拉力时的延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性** | **拉力1项参数**  **不合格** |
| 18 | 成都市大林合力新型墙体材料厂 | 砖 | 烧结多孔砖 | 200\*90\*115mm | 抗压强度 | 合格 |
| 19 | 成都市大林合力新型墙体材料厂 | 砖 | 烧结普通砖 | 200\*115\*53mm | 抗压强度 | 合格 |
| 20 | 成都晶鼎机械建材科技有限公司 | 蒸压加气混凝土制品 | 蒸压加气块 | 600\*200\*200mm | 密度等级、强度等级 | 合格 |
| 21 | 东部新区 | 重庆伟星新型建材有限公司 | 管材管件 | PVC排水管 | DN110\*3.2mm | 外观、规格尺寸、纵向回缩率、落锤冲击实验 | 合格 |
| 22 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 腻子 | 耐水腻子 | 耐水腻子 | 粘结强度 | 合格 |
| 23 | 重庆伟星新型建材有限公司 | 管材管件 | PPR冷热水管材 | dn20\*en2.8 | 静液压强度 | 合格 |
| 24 | 重庆伟星新型建材有限公司 | 管材管件 | PPR冷热水管材 | dn25\*en3.5 | 静液压强度 | 合格 |
| 25 | 重庆伟星新型建材有限公司 | 电工套管 | PVC-U电工套管 | GY•305-20 | 壁厚均匀度、最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚、阻燃性能 | 合格 |
| 26 | 重庆伟星新型建材有限公司 | 电工套管 | PVC-U电工套管 | GY•305-25 | 壁厚均匀度、最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚、阻燃性能 | 合格 |
| 27 | 重庆伟星新型建材有限公司 | 管材管件 | PPR冷热水管材 | dn20\*en2.3 | 静液压强度 | 合格 |
| 28 | 重庆伟星新型建材有限公司 | 管材管件 | PPR冷热水管材 | dn25\*en2.3 | 静液压强度 | 合格 |
| 29 | 重庆伟星新型建材有限公司 | 管材管件 | PPR冷热水管材 | dn32\*en2.9 | 静液压强度 | 合格 |
| 30 | 天府新区 | 河南东方雨虹建筑材料有限公司 | 防水涂料 | 聚氨酯防水涂料 | S Ⅰ N B | 拉伸强度、固体含量、不透水性、干燥时间 | 合格 |
| 31 | 上海嘉宝莉建筑节能科技有限公司 | 保温 | 不燃型聚苯颗粒复合板 | 600\*600\*50mm | 干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能（A2） | 合格 |
| 32 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB500E 16 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 33 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB500E 20 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 34 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB500E 22 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 35 | 北新防水（成都）有限公司 | 防水卷材 | BNZ-332耐根穿刺自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY Ⅱ D 4.0 10 | 拉力、断裂伸长率、耐热性 | 合格 |
| 36 | 科顺防水科技股份有限公司 | 防水卷材 | 耐根穿刺SBSⅡPY PE 4mm防水卷材 | 耐根穿刺SBSⅡPY PE 4mm | 耐热性、拉力、延伸率、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性 | 合格 |
| 37 | 天府新区 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 20 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 38 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 25 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 39 | 北新防水（成都）有限公司 | 防水卷材 | 1.5mm厚高分子自粘胶膜（HDPE)防水卷材 | 带自粘层HDPE-JS2-1.1/40(总厚1.5mm) | 拉力、延伸率、不透水性、低温弯折 | 合格 |
| 40 | 崇州市元通合业达铸造厂 | 水篦 | 球墨铸铁水篦 | 350\*670mm C250 | 承载力、残留变形 | 合格 |
| 41 | 上海畅途排水技术有限公司 | 井盖 | 球墨铸铁方形井盖 | 700\*700mm C250 | 承载力、残留变形 | 合格 |
| 42 | 北新集团建材股份有限公司 | 石膏板 | 北新普通契形纸面石膏板 | 2400\*1200\*  9.5 A | 面密度、断裂荷载、放射性核素限量 | 合格 |
| 43 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 瓷砖 | 罗马天韵石瓷砖 | 800\*800\*10mm | 内照射指数、外照射指数 | 合格 |
| 44 | 高新区 | 北新防水（成都）有限公司 | 防水涂料 | 聚合物防水涂料 | JS-Ⅱ型 | 拉伸强度、断裂伸长率、固体含量、不透水性、低温柔性、粘结强度 | 合格 |
| 45 | 成都市天弘保温材料有限公司 | 保温 | 不燃型聚苯颗粒复合板 | 600\*600\*45mm | 干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能（A2） | 合格 |
| 46 | 重庆东方雨虹建筑材料有限公司 | 防水卷材 | 聚酯胎聚乙烯膜防水卷材(PY-PE)-Ⅰ-4mm | SBS I PY PE 4 10 | 可溶物含量、拉力、延伸率、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性 | 合格 |
| 47 | 锦江区 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E25 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 48 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E16 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 49 | 成渝钒钛科技有限公司 | 机械连接 | 机械连接 | HRB400E25 | 抗拉强度` | 合格 |
| 50 | 成渝钒钛科技有限公司 | 机械连接 | 机械连接 | HRB400E22 | 抗拉强度` | 合格 |
| 51 | 锦江区 | 山西中阳钢铁有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E25 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 52 | 重庆钢铁股份有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E12 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 53 | 仁寿茂明建材有限公司 | 砖 | 烧结多孔砖 | Y200\*180\*115 | 强度等级 | 合格 |
| 54 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1\*4mm260227IEC01（BV） | 导体电阻、不延燃 | 合格 |
| 55 | 青羊区 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 14 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 56 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 机械连接 | 机械连接 | HRB400E 25 | 抗拉强度` | 合格 |
| 57 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 电线 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01（BV）1\*.2.5mm2 | 导体电阻、不延燃 | 合格 |
| 58 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 20 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 59 | 金牛区 | 陕西钢铁集团有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 25 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 60 | 四川燕赵保温材料有限公司 | 保温 | 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板 | 600\*600\*70（mm）A2级 | 干密度、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、导热系数、燃烧热值、单体燃烧 | 合格 |
| 61 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 25 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 62 | 成渝钒钛科技有限公司 | 机械连接 | 机械连接 | HRB400E 25 | 抗拉强度` | 合格 |
| 63 | 武侯区 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 18 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 64 | 成渝钒钛科技有限公司 | 机械连接 | 机械连接 | HRB400E 25 | 抗拉强度` | 合格 |
| 65 | 武侯区 | 四川合升石材有限公司 | 路缘石 | 芝麻灰花岗石路缘石 | 1000\*150\*350（mm） | 压缩强度 | 合格 |
| 66 | 重庆钢铁股份有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 20 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 67 | 重庆钢铁股份有限公司 | 机械连接 | 机械连接 | HRB500E 25 | 抗拉强度` | 合格 |
| 68 | 成华区 | 成都德源电缆有限公司 | 电缆 | 聚氯乙烯绝缘护套电缆 | BV 1\*2.5㎡ | 导体电阻 | 合格 |
| 69 | 郫县奥诺保温材料厂 | 保温 | 不燃型聚苯颗粒复合板 | 600\*600\*65mm | 干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能（A2） | 合格 |
| 70 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB500E 20 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 71 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB500E 25 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 72 | 重庆东方雨虹建筑材料有限公司 | 防水卷材 | SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY Ⅱ PE 3.0 10 | 可溶物含量、拉力、延伸率、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性 | 合格 |
| 73 | 龙泉驿区 | 金杯电工（成都） 有限公司 | 电线 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆 | ZC-BV 2.5mm2 | 导体电阻、不延燃 | 合格 |
| 74 | 泰山石膏有限公司 | 石膏板 | 石膏板 | PC 2400\*1200\*9.5mm | 面密度、断裂荷载、外照射指数、内照射指数 | 合格 |
| 75 | 柳州市腾森木业有限公司 | 胶合板 | 阻燃胶合板 | 1220mm\*2440mm\*9mm | 可燃性、单体燃烧 | 合格 |
| 76 | 江西斯米克陶瓷有限公司 | 瓷砖 | 陶瓷砖 | 800\*800\*9.8mm | 吸水率、外照射指数、内照射指数 | 合格 |
| 77 | 泰山石膏（四川）有限公司 | 石膏板 | 工程石膏板 | PC 2400\*1200\*9.5mm | 面密度、断裂荷载、外照射指数、内照射指数 | 合格 |
| 78 | 泰山石膏（四川）有限公司 | 龙骨 | 轻钢龙骨 | DC50\*19\*0.45 | 静载试验 | 合格 |
| 79 | 四川东方雨虹 建筑材料有限公司 | 防水涂料 | 防水涂料 | JSA-101 | 拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、固体含量 | 合格 |
| 80 | 临沂拓海木业有限公司 | 胶合板 | 阻燃胶合板 | 1220\*2440\*12mm | 可燃性、单体燃烧 | 合格 |
| 81 | 泰山石膏（四川）有限公司 | 石膏板 | 纸面石膏板 | PC2400\*1200\*9.5mm | 面密度、断裂荷载、外照射指数、内照射指数 | 合格 |
| 82 | 青白江区 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB500E 25 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 83 | 成都冶金实验厂有限公司 | 机械连接 | 机械连接 | HRB500E 25 | 抗拉强度 | 合格 |
| 84 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 16 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 85 | 山西中阳钢铁有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 18 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 86 | 四川泉盛钢铁集团有限公司 | 机械连接 | 机械连接 | HRB400E 25 | 抗拉强度 | 合格 |
| 87 | 新都区 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 瓷砖 | 抛釉砖瓷砖 | 800\*800\*10.0mm | 破坏强度、内照射指数、外照射指数 | 合格 |
| 88 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 20 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 89 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 22 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 90 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB500E 25 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 91 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 16 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 92 | 成都阳光铝制品有限公司 | 建筑型材 | 铝合金 建筑型材  （隔热穿条） | 6063-T51.8mm | 规定非比例延伸强度Rp0.2、抗拉强度、断后伸长率、纵向抗剪特征值 | 合格 |
| 93 | 温江区 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 22 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 94 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 25 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 95 | **成都鑫特达保温材料有限公司** | **保温** | **不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）** | **600\*600\*40mm** | **干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能（A2）** | **抗压强度、体积吸水率2项参数不合格** |
| 96 | 双流区 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 12 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 97 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 14 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 98 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 22 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 99 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钢筋焊接 | 电渣压力焊 | HRB400E 16 | 抗拉强度 | 合格 |
| 100 | 成都冶金实验厂有限公司 | 机械连接 | 剥肋直螺纹连接 | HRB400E 22 | 抗拉强度 | 合格 |
| 101 | 双流区 | 北新防水（成都）有限公司 | 防水卷材 | 非沥青基强力交叉膜高分子湿铺防水卷材 | E D 1.5 | 拉力、断裂延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性 | 合格 |
| 102 | 北新防水（成都）有限公司 | 防水卷材 | 预铺防水卷材（HDPE） | 高分子自粘胶膜防水卷材 P O.9/1.2 | 拉力、断裂延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性 | 合格 |
| 103 | 首钢水城钢铁（集团）有限责任公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 12 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 104 | 首钢水城钢铁（集团）有限责任公司 | 钢筋焊接 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | 抗拉强度 | 合格 |
| 105 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 16 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 106 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 18 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 107 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 22 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 108 | 成都大邑县飞翎化工防水材料厂 | 防水卷材 | 湿铺防水卷材 | E D 1.5-2.0 | 拉力、断裂延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性 | 合格 |
| 109 | 成都市天弘保温材料有限公司 | 保温 | 不燃型聚苯颗粒复合板 | 600\*600\*45mm | 干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能（A2） | 合格 |
| 110 | 双流区 | 四川鑫兴川缆线缆有限公司 | 电缆 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZ-YJY 5\*16㎡ | 导体电阻 | 合格 |
| 111 | **泰石节能材料股份有限公司** | **保温** | **岩棉板** | **1200\*600\*45mm 密度100kg/m³** | **干密度、导热系数、尺寸偏差、体积吸水率** | **密度、体积吸水率**  **2项参数不合格** |
| 112 | 成都新同高复合器材有限公司 | 木质地板 | 浸渍纸质压木质地板 | 1220\*172\*12mm | 含水率、甲醛释放量 | 合格 |
| 113 | 成都市温江区上书房地板厂 | 井盖 | 球墨铸铁井盖 | Φ680 D400 | 承载力、残余变形 | 合格 |
| 114 | 成都市奋飞建材有限责任公司 | 路缘石 | 路缘石 | 900\*350\*150  mm | 压缩强度 | 合格 |
| 115 | 郫都区 | 成都中泰新材料有限公司 | 保温 | 不燃型聚苯颗粒复合板 | 600\*600\*45（mm） | 干密度、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、导热系数、燃烧热值、单体燃烧 | 合格 |
| 116 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 防水卷材 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | 拉力、延伸率、耐热性、不透水性、低温柔性、可溶物含量 | 合格 |
| 117 | 郫都区 | 科顺防水科技股份有限公司 | 防水卷材 | APF-C预铺式高分子自粘胶膜防水卷材（非沥青） | P 0.8/1.2-20 | 拉力、膜断裂伸长率、拉伸时现象、耐热性、低温柔性、热老化后低温柔性、不透水性 | 合格 |
| 118 | 简阳市 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 25 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 119 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 18 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 120 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋焊接 | 闪光对焊 | HRB400E 18 | 抗拉强度 | 合格 |
| 121 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋焊接 | 单面搭接电弧焊 | HRB400E 18 | 抗拉强度 | 合格 |
| 122 | 彭州市 | 四川华一众创新材料有限公司 | 腻子 | 外墙腻子 | P型 | 粘结强度 | 合格 |
| 123 | 三棵树涂料股份有限公司 | 装饰漆 | 优质真石漆 | 30kg/桶 | 容器中状态、施工性、耐水性 | 合格 |
| 124 | 彭州市 | 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | 电线 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆 | ZC-BV1\*2.5 | 导体电阻、燃烧性能 | 合格 |
| 125 | 广东东鹏控股股份 有限公司 | 瓷砖 | 晶理石（陶瓷砖） | 800\*800\*10mm | 吸水率、内照射指数、外照射指数 | 合格 |
| 126 | 都江堰市宏发节能砖厂 | 砖 | 烧结页岩多孔砖 | 200mm\*180mm\*115mm | 强度等级 | 合格 |
| 127 | 四川中节能新型建筑材料有限公司 | 砖 | 烧结多孔砖 | 200\*90\*115mm | 强度等级 | 合格 |
| 128 | 四川天强防水保温材料有限责任公司 | 防水涂料 | 聚合物水泥防水涂料 | JS II型 | 拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、固体含量 | 合格 |
| 129 | 四川天强防水保温材料有限责任公司 | 防水卷材 | 湿铺防水卷材  （反应粘高分子防水卷材） | HD1.5 | 拉力、最大拉力时伸长率、拉伸时现象、耐热性、低温柔性、不透水性卷材与卷材剥离强度 | 合格 |
| 130 | 四川东虹绿材科技有限公司 | 蒸压加气混凝土制品 | 蒸压加气混凝土板 | B06 A5.0 100mm | 抗压强度 | 合格 |
| 131 | 北新防水有限公司 | 防水涂料 | YW-JS聚合物水泥防水涂料 | JS II型 | 拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、固体含量 | 合格 |
| 132 | 彭州市 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 25 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 133 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB500E 25 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 134 | 四川成胜线缆有限公司 | 电线 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线 | ZR-BV 1\*4m2 | 导体电阻、燃烧性能 | 合格 |
| 135 | 成都瀚江新材料科技股份有限公司 | 保温 | 离心玻璃棉毡 | 20kg/m³-50mm | 密度、导热系数 | 合格 |
| 136 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB500E 25 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 137 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 机械连接 | 机械连接 | HRB500E 25 | 抗拉强度 | 合格 |
| 138 | 四川多联实业有限公司 | 电工套管 | PVC环保阻燃电线套管 | DN20 | 壁厚均匀度、最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚、阻燃性能 | 合格 |
| 139 | 彭州市 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 14 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 140 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 18 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 141 | 邛崃市 | 四川省川胜电缆有限公司 | 电线 | 铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电线 | WDZ-BYJ 1\*2.5㎡ | 导体电阻 | 合格 |
| 142 | 成都营门电缆有限责任公司 | 电线 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线 | ZC-BV 1\*2.5㎡ | 导体电阻 | 合格 |
| 143 | 崇州市 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 16 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 144 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 20 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 145 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 22 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 146 | 四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司 | 防水卷材 | CGP强粘高分子防水卷材 | HD1.5-20 | 拉力、断裂延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性 | 合格 |
| 147 | 四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司 | 防水卷材 | HDPE高分子自粘胶膜防水卷材 | P1.5-20 | 拉力、断裂延伸率、撕裂力、耐热性、低温柔性、不透水性、热稳定性 | 合格 |
| 148 | 崇州市 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 16 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 149 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 20 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 150 | 首钢水城钢铁（集团）有限责任公司 | 机械连接 | 剥肋直螺纹连接 | HRB400E 25 | 抗拉强度 | 合格 |
| 151 | 四川中昊轩城建筑工程有限公司 | 保温 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 1200\*600\*40mm | 干密度、导热系数、抗压强度、燃烧性能（B1） | 合格 |
| 152 | 四川省飞翎防水科技有限公司 | 防水涂料 | 聚合物水泥防水涂料 | JS Ⅱ型 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、粘结强度 | 合格 |
| 153 | **四川省飞翎防水科技有限公司** | **防水卷材** | **HDPE高分子自粘胶膜防水卷材** | **P 0.9/1.2-20** | **拉力、断裂延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性** | **拉力1项参数**  **不合格** |
| 154 | 北新防水有限公司 | 防水卷材 | SBS改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 10 | 可溶物含量、拉力、延伸率、低温柔性、热老化后低温柔性、不透水性 | 合格 |
| 155 | 四川天强防水保温材料有限责任公司 | 防水涂料 | 聚合物水泥防水涂料 | JS Ⅱ型 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、粘结强度 | 合格 |
| 156 | 四川鑫蓉城线缆有限公司 | 电线 | 铜芯无卤低烟阻燃电线 | WDZ-BYJ-1\*2.5mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 157 | 四川鑫蓉城线缆有限公司 | 电线 | 铜芯无卤低烟阻燃电线 | WDZ-BYJ-1\*4mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 158 | 崇州市 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 16 | 屈服强度、抗拉强度、最大力总伸长率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 159 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 20 | 屈服强度、抗拉强度、最大力总伸长率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 160 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 12 | 屈服强度、抗拉强度、最大力总伸长率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 161 | 金堂县 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 18 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 162 | 广汉市恒源圣洁科技有限公司 | 砖 | 烧结页岩多孔砖 | 200\*90\*115（mm） | 强度等级 | 合格 |
| 163 | 四川多联实业有限公司 | 管材管件 | PVC环保阻燃电线套管 | Φ20 | 壁厚均匀度、最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚 | 合格 |
| 164 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 14 | 重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲 | 合格 |
| 165 | 新津区 | **四川中昊轩城建筑工程有限公司** | **保温** | **绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）** | **1800\*600\*80mm** | **尺寸偏差、导热系数、压缩强度、尺寸变化率、燃烧性能** | **尺寸偏差、导热系数2项参数不合格** |
| 166 | 四川中昊轩城建筑工程有限公司 | 保温 | 不燃型聚苯颗粒复合板 | 610\*610\*30mm | 干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能 | 合格 |
| 167 | 大邑县 | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 防水卷材 | 高分子自粘胶膜防水卷材 | （HDPE）P 0.8/1.2mm | 拉力、断裂延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性 | 合格 |
| 168 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 20 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 169 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 22 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | 合格 |
| 170 | 蒲江县 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB500E 22 | 屈服强度、抗拉强度、最大力总伸长率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 171 | 成都冶金试验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB500E 25 | 屈服强度、抗拉强度、最大力总伸长率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 172 | 四川天强防水保温材料有限责任公司 | 防水卷材 | 弹性体（SBS）改性防水卷材 | SBS Ⅱ-PY-PE PE 4.0 10 | 可溶物含量、拉力、延伸率、低温柔性、热老化后低温柔性、不透水性 | 合格 |
| 173 | **北新防水(成都)有限公司** | **防水卷材** | **1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材** | **N Ⅰ PET 1.5mm** | **拉伸性能(拉力、最大拉力时延伸率、沥青断裂时伸长率)、不透水性、低温柔性、热老化后低温柔性** | **断裂时伸长率**  **1项参数不合格** |
| 174 | **四川燕赵保温材料有限公司** | **保温** | **不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）** | **600\*600\*50mm** | **干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能** | **抗压强度、体积吸水率2项参数不合格** |