附件1

预拌混凝土使用质量检查问题汇总表

| 序号 | 建设工程 | 责任主体 |  | 存在主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒲江县老年养护中心建设项目 | 建设单位 | 成都蒲江建设投资集团有限公司 | 1.部分材料样品未按要求使用检测监管系统实施取样、送检。 2.未见预拌混凝土进场验收记录。 3.混凝土标养试块取样台账与实际养护试块不能唯一对应，且未按要求绑定唯一性标识；台账中部分在养的同条件试件，在施工现场未见。 4.部分检测报告的委托单位不一致。 |  |
|  |  | 施工单位 | 成都建工第一建筑工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位 | 成都衡泰工程管理有限公司 |  |  |
| 2 | 武侯区105.67亩住宅、开闭所及配套设施项目 | 建设单位 | 成都愉派置业有限公司 | 1.监理单位巡视检查记录不够完善。 2.总承包单位签订的混凝土合同部分相关技术要求未明确。 3.总承包单位未严格执行进场验收。 4.局部混凝土缺陷未进行闭合处理。 5.抽查个别构件回弹检测结果不满足设计要求。 |  |
|  |  | 施工单位 | 中国建筑第二工程局 |  |  |
|  |  | 监理单位 | 康立时代建设集团有限公司 |  |  |
| 3 | 远大东安云锦项目 | 建设单位 | 成都远大云锦房地产开发有限责任公司 | 1.监理单位旁站记录填写不规范。 2.总承包单位签订的混凝土合同部分相关技术要求未明确。 3.混凝土露筋、蜂窝、孔洞、夹渣等质量缺陷无处理记录。 4.抽查个别构件回弹检测结果不满足设计要求。 |  |
|  |  | 施工单位 | 中铁建工集团有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 |  |  |