附件2

2026年第二季度全市建设工程项目进场材料抽检合格情况汇总表

| 序号 | 抽检工程所在地 | 生产企业 | 材料类别 | 产品名称 | 产品型号 | 抽检参数 | 材料抽检情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天府新区 | 科顺防水科技股份有限公司 | 防水材料 | KS-988A JS高聚物水泥弹性防水涂料 | CKS科顺II型 水性A级 | 拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、VOC、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨 | 合格 |
| 2 | 天府新区 | 立邦涂料(四川)有限公司 | 装饰材料 | 立邦多功能界面处理剂QA196 | I型 | 拉伸粘结强度、VOC、苯、甲苯、二甲苯、游离甲醛 | 合格 |
| 3 | 天府新区 | 立邦工程材料(广州)有限公司 | 装饰材料 | 立邦瓷砖粘结剂QB192 | QB192 | VOC 、苯、甲苯、二甲苯、游离甲醛 | 合格 |
| 4 | 天府新区 | 福建海丝石业有限公司 | 装饰材料 | 天然大理石建筑板材 | 君子蓝 | 放射性 | 合格 |
| 5 | 天府新区 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | BV-2.5mm²-100M-S | 导体电阻、不延燃（单根绝缘电线垂直燃烧试验）、绝缘厚度 | 合格 |
| 6 | 天府新区 | 可耐福新型建筑材料(重庆)有限公司 | 装饰材料 | 建筑用轻钢龙骨(吊顶收边龙骨) | DL 20*30*20*0.4 | 外观质量、尺寸 | 合格 |
| 7 | 天府新区 | 公元管道(重庆)有限公司 | 管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | dn75mm*en2.3mm | 外观、（平均外径、壁厚）、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验 | 合格 |
| 8 | 天府新区 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 装饰材料 | 立邦高级内墙面漆NP-Z040 | NP-Z040 | 低温稳定性、干燥时间、对比率、耐碱性、耐洗刷性 | 合格 |
| 9 | 天府新区 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 装饰材料 | 立邦内墙腻子NP-Z016 | Y型 | 容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、粘结强度、VOC、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 |
| 10 | 东部新区 | 成都鑫佰亿线缆有限公司 | 电线电缆 | 电线 | WDZB1-BYJ 1*4mm2 | 导体电阻 | 合格 |
| 11 | 东部新区 | 成都鑫佰亿线缆有限公司 | 电线电缆 | 电线 | WDZB1-BYJ 1*2.5mm2 | 导体电阻 | 合格 |
| 12 | 东部新区 | 四川美河线缆技术有限公司 | 电线电缆 | 聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级电线WDZB1-BYJ 1*2.5 | WDZB1-BYJ 1*2.5mm2 | 导体电阻 | 合格 |
| 13 | 东部新区 | 四川美河线缆技术有限公司 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV 7*0.75mm2 | 导体电阻 | 合格 |
| 14 | 东部新区 | 四川美河线缆技术有限公司 | 电线电缆 | 聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级绞型连接用软电线 | WDZB1-RYS 2*1.5mm2 | 导体电阻 | 合格 |
| 15 | 东部新区 | 四川美河线缆技术有限公司 | 电线电缆 | 聚烯烃护套无卤低烟阻燃B1级软电缆 | WDZB1-RYY 3*2.5mm2 | 导体电阻 | 合格 |
| 16 | 东部新区 | 泰山石膏有限公司 | 装饰材料 | 建筑用轻钢龙骨（吊顶覆面龙骨） | DC 50*19*0.5 | 表面防锈、力学性能（静载）、尺寸 | 合格 |
| 17 | 东部新区 | 泰山石膏有限公司 | 装饰材料 | 建筑用轻钢龙骨（V型直卡式吊顶承载龙骨） | ZDV 20*37*0.8 | 表面防锈、力学性能（静载）、尺寸 | 合格 |
| 18 | 东部新区 | 三棵树涂料股份有限公司 | 装饰材料 | 净味无机内墙涂料 | SWI00 | 游离甲醛、苯+甲苯+二甲苯+乙苯、VOC | 合格 |
| 19 | 东部新区 | 三棵树涂料股份有限公司 | 装饰材料 | 优质内墙底漆 | SGD148 | 游离甲醛、苯+甲苯+二甲苯+乙苯、VOC | 合格 |
| 20 | 东部新区 | 四川卓利尚诚节能环保科技有限公司 | 保温材料 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 1800*600*60mm | 表观密度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、压缩强度、导热系数、燃烧性能B1级 | 合格 |
| 21 | 东部新区 | 四川欧能电缆集团有限公司 | 电线电缆 | 电力电缆 | WDZA-YJE 5*16mm2 | 导体电阻、阻燃 | 合格 |
| 22 | 东部新区 | 四川金兴邑都建筑材料有限公司 | 防水材料 | 纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 | HS 1.5MM/20 | 耐热性、不透水性、低温柔性、拉力、最大力时延伸率、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 23 | 东部新区 | 四川金兴邑都建筑材料有限公司 | 防水材料 | 背粘型高分子自粘胶膜防水卷材 | P0.8/1.2-20 | 拉伸强度、拉断伸长率、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 24 | 东部新区 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电线电缆 | 交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级电缆 | WDZB1-BYJ 1*4mm2 | 导体电阻、阻燃 | 合格 |
| 25 | 东部新区 | 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | 电线电缆 | 无卤低烟阻燃B1级电力电缆 | WDZB1-YJY-5*10mm2 | 导体电阻、阻燃 | 合格 |
| 26 | 东部新区 | 四川大圆新型节能建材有限公司 | 保温材料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS | X150-1800*600*120mm B1（C) | 导热系数、密度、压缩强度、吸水率、燃烧性能B级 | 合格 |
| 27 | 东部新区 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 管材 | 冷热水用聚丙烯(PPR)管材 | dn32mm*en3.6mmS4 | 外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击 、静液压试验 | 合格 |
| 28 | 东部新区 | 四川三电电缆有限公司 | 电线电缆 | 无卤低烟阻燃1级耐火聚烯烃绝缘电线 | WDZB1N-BYJ1*2.5mm² | 导体电阻、绝缘厚度 | 合格 |
| 29 | 东部新区 | 四川省飞翎防水科技有限公司 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-Ⅱ | 拉伸强度、断裂伸长率、不透水性 | 合格 |
| 30 | 东部新区 | 四川川博泽新型节能建材有限公司 | 保温材料 | 不燃型聚苯颗粒复合板 | 600*600*60mm | 导热系数、体积吸水率、抗压强度、干密度、垂直于板面方向的抗拉强度、燃烧性能A2 | 合格 |
| 31 | 东部新区 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U)管材 | dn10*en3.2mm | 外观、平均外径、壁厚、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验 | 合格 |
| 32 | 锦江区 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 装饰材料 | 罗马天韵石 | 800*800*10mm | 吸水率、放射性 | 合格 |
| 33 | 锦江区 | 四川多联实业有限公司 | 管材 | HDPE环保双壁波纹管（国标）SN8 | DN/ID 300 SN8 | 环刚度 | 合格 |
| 34 | 锦江区 | 四川新都美河线缆厂 | 电线电缆 | 交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电缆 | WDZB-BYJ-1*2.5mm2 | 导体电阻、不延燃 | 合格 |
| 35 | 锦江区 | 成都恒欣建材有限公司 | 装饰材料 | 瓷砖胶粘剂 | C1型 40kg/袋 | 粘结强度 | 合格 |
| 36 | 锦江区 | 成都恒耐尔节能保温材料有限公司 | 保温材料 | 岩棉板 | 100-1200*600*50mm | 密度、导热系数、憎水率、燃烧性能 | 合格 |
| 37 | 锦江区 | 浙江万马天屹通讯线缆有限公司 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆 | WDZB1-RYSP-6*1.0 | 导体电阻、阻 燃（单根阻燃） | 合格 |
| 38 | 锦江区 | 四川振鸿钢制品有限公司 | 钢材 | 热浸镀锌矩管 | 80*40*4 Q235B | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 合格 |
| 39 | 锦江区 | 四川金明泰新型建材有限公司 | 保温材料 | 不燃型聚苯颗粒复合板 | 600*600*30mm | 干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能 | 合格 |
| 40 | 锦江区 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 钢材 | 热镀锌角钢 | L50*50*4 Q235B | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验 | 合格 |
| 41 | 锦江区 | 四川振鸿钢制品有限公司 | 钢材 | 热浸镀锌矩管 | 80*40*4 Q235B | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 合格 |
| 42 | 锦江区 | 四川金明泰新型建材有限公司 | 保温材料 | 不燃型聚苯颗粒复合板 | 600*600*30mm | 干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能 | 合格 |
| 43 | 锦江区 | 四川振鸿钢制品有限公司 | 钢材 | 热镀锌方矩管 | 140*80*5 Q235B | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 合格 |
| 44 | 锦江区 | 成都蜂巢谍彩新型材料有限公司 | 保温材料 | 不燃型聚苯颗粒复合板 | 610*610*40mm | 干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能 | 合格 |
| 45 | 锦江区 | 河北江富节能科技有限公司 | 保温材料 | 建筑用真空绝热板 | 400*600*45mm | 燃烧性能 | 合格 |
| 46 | 锦江区 | 成都恒耐尔节能保温材料有限公司 | 保温材料 | 岩棉板 | 1200*600*100mm-100kg | 燃烧性能A1级 | 合格 |
| 47 | 锦江区 | 四川优比贝柠科技有限公司 | 保温材料 | 橡塑保温板 | 1500*20*1000mm | 表观密度、导热系数、真空体积吸水率 | 合格 |
| 48 | 锦江区 | 四川优比贝柠科技有限公司 | 保温材料 | 橡塑保温管 | 22*20*2000mm | 燃烧性能B1级 | 合格 |
| 49 | 锦江区 | 重庆科宝电缆股份有限公司 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃布电线 | ZB-60227 IEC 01（BV） 2.5mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 50 | 锦江区 | 重庆科宝电缆股份有限公司 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 | 60227 IEC 01（BV） 4mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 51 | 锦江区 | 重庆科宝电缆股份有限公司 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃固定布线用电线电线 | ZB-BV 6mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 52 | 锦江区 | 成都恒耐尔节能保温材料有限公司 | 保温材料 | 岩棉板 | 1200*600*100mm-100kg | 燃烧性能A1级 | 合格 |
| 53 | 锦江区 | 重庆科宝电缆股份有限公司 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃布电线 | ZV-BV 2.5mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 54 | 锦江区 | 重庆科宝电缆股份有限公司 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃布电线 | ZV-BV 4mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 55 | 锦江区 | 重庆科宝电缆股份有限公司 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃布电线 | ZR-IVB-BV 6mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 56 | 锦江区 | 四川新东方电缆集团有限公司 | 电线电缆 | 低烟无卤交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 | WDZB1-YJY-3*10mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 57 | 锦江区 | 昆明明超电缆有限公司 | 电线电缆 | 光伏电缆 | PV1-F 1*4mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 58 | 锦江区 | 立邦工程材料（广州）有限公司 | 装饰材料 | 立邦无机矿物内墙涂料 | 25kg/桶 | 游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、VOC | 合格 |
| 59 | 锦江区 | 华美节能科技集团玻璃棉制品有限公司 | 保温材料 | 玻璃棉板保温材料 | 20-1200*600*5 | 燃烧性能A1级 | 合格 |
| 60 | 锦江区 | 华美节能科技集团有限公司 | 保温材料 | 橡塑保温管 | 20*20 | 燃烧性能B1级 | 合格 |
| 61 | 锦江区 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 电线电缆 | 铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电线 | WDZB-BYJ-450/750V 2.5mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 62 | 锦江区 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 电线电缆 | 铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电线 | WDZB-BYJ-450/750V 4mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 63 | 锦江区 | 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | 电线电缆 | 布电线 | WDZA-BYJ-450/750V 1*2.5mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 64 | 锦江区 | 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | 电线电缆 | 布电线 | WDZA-BYJ-450/750V 1*4mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 65 | 锦江区 | 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | 电线电缆 | 布电线 | WDZA-BYJ-450/750V 1*6mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 66 | 青羊区 | 安徽安固建筑技术有限公司 | 市政材料 | 改性环氧植筋胶 | AGE | 不挥发物含量、钢对钢拉伸抗剪强度、约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土粘结强度、抗冲击剥离性能 | 合格 |
| 67 | 青羊区 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 市政材料 | H型钢 | 125*125*6.5*9.0 | （屈服强度、抗拉强度、伸长率）、弯曲试验 | 合格 |
| 68 | 青羊区 | 河北上初紧固件制造有限公司 | 市政材料 | 5.8级全螺 | M18*400 | 抗拉强度 | 合格 |
| 69 | 青羊区 | 河北上初紧固件制造有限公司 | 市政材料 | 8.8级对拉螺栓 | M22*490 | 抗拉强度 | 合格 |
| 70 | 金牛区 | 四川川缆交联电缆有限公司 | 电线电缆 | 电力电缆 | ZC-YJV-3×6 | 导体电阻、阻燃试验（单根阻燃试验） | 合格 |
| 71 | 金牛区 | 四川川缆交联电缆有限公司 | 电线电缆 | 电力电缆 | ZC-YJV-3×4 | 导体电阻、阻燃试验（单根阻燃试验） | 合格 |
| 72 | 金牛区 | 四川川缆交联电缆有限公司 | 电线电缆 | 橡套电缆 | YZ-2×6 | 导体电阻 | 合格 |
| 73 | 金牛区 | 四川川缆交联电缆有限公司 | 电线电缆 | 橡套电缆 | JHS-4×4 | 导体电阻 | 合格 |
| 74 | 金牛区 | 四川鑫博宁新型墙体保温材料有限公司 | 保温材料 | 抹面抗裂砂浆 | 25kg/袋 | 拉伸粘结强度（与岩棉带）（原强度、耐水）、压折比 | 合格 |
| 75 | 金牛区 | 泰石节能材料股份有限公司 | 保温材料 | 建筑外墙外保温用岩棉板 | 140-1200×600×60 | 密度、导热系数、压缩强度、垂直于表面的抗拉强度、吸水率、燃烧性能 | 合格 |
| 76 | 金牛区 | 泰石节能材料股份有限公司 | 保温材料 | 建筑外墙外保温用岩棉条 | 100-1200×150×50 | 密度、导热系数、压缩强度、垂直于表面的抗拉强度、吸水率、燃烧性能 | 合格 |
| 77 | 金牛区 | 四川美河线缆技术有限公司 | 电线电缆 | 交联聚乙烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级耐火绞型连接用软电线 | WDZB1N-RYJS 2×1.5 | 导体电阻、不延燃试验 | 合格 |
| 78 | 金牛区 | 四川美河线缆技术有限公司 | 电线电缆 | 聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级耐火电线 | WDZB1N-BYJ 1×2.5 | 导体电阻、阻燃试验（垂直燃烧试验） | 合格 |
| 79 | 金牛区 | 泰山石膏有限公司 | 装饰材料 | 建筑用轻钢龙骨（吊顶承载龙骨） | DC60×27×1.2 | 力学性能（静载试验） | 合格 |
| 80 | 金牛区 | 泰山石膏有限公司 | 装饰材料 | 建筑用轻钢龙骨（吊顶覆面龙骨） | DC60×27×0.6 | 力学性能（静载试验） | 合格 |
| 81 | 金牛区 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电线电缆 | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-3*4mm² 0.6/1kv | 导体电阻、阻燃试验（单根阻燃试验） | 合格 |
| 82 | 金牛区 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电线电缆 | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-3*6mm² 0.6/1kv | 导体电阻、阻燃试验（单根阻燃试验） | 合格 |
| 83 | 金牛区 | 成都德源电缆有限公司 | 电线电缆 | 交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级电线 | WDZB1-BYJ-1*2.5mm | 导体电阻 | 合格 |
| 84 | 金牛区 | 成都德源电缆有限公司 | 电线电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃B1级电力电缆 | WDZB1N-YJY 0.6/1KV 5*6mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 85 | 金牛区 | 成都德源电缆有限公司 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃B1级电力电缆 | WDZB1-YJY 4*25+1*16mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 86 | 金牛区 | 北鹏建材集团股份有限公司 | 保温材料 | 岩棉板 | 1200*600*85mm | 尺寸和密度、体积吸水率、垂直于板面方向的抗拉强度、憎水率、压缩强度、导热系数、燃烧性能 | 合格 |
| 87 | 金牛区 | 泰山石膏有限公司 | 装饰材料 | 建筑用轻钢龙骨(吊顶承载龙骨） | ZDV 20*37*0.8mm | 表面防锈、力学性能、尺寸 | 合格 |
| 88 | 金牛区 | 四川美河线缆技术有限公司 | 电线电缆 | 聚烯烃绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火软电缆 | WDZN-RYY 4*1.5 300/500V | 导体电阻 | 合格 |
| 89 | 金牛区 | 四川美河线缆技术有限公司 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽软电线 | RVVP 2*1.0mm² 300/300V | 导体电阻 | 合格 |
| 90 | 金牛区 | 华美节能科技集团有限公司 | 保温材料 | 橡塑保温材料（管） | 10*20*2000mm | 燃烧性能B1级 | 合格 |
| 91 | 成华区 | 科顺防水科技股份有限公司 | 防水材料 | YC-302特种非固化防水涂料 | 非固化 | 固体含量、断裂伸长 率、低温柔 性、耐 热性 | 合格 |
| 92 | 成华区 | 科顺防水科技股份有限公司 | 防水材料 | YC-101聚耐久丁基自粘高分子防水卷材 | 带自粘层TPO卷材H1.6mm/20mm*1.00m | 拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 93 | 成华区 | 成都钱禹龙新型节能建材有限公司 | 保温材料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（xps） | 1800*600*100mm | 燃烧性能 | 合格 |
| 94 | 成华区 | 科顺防水科技股份有限公司 | 防水材料 | 高聚合物改性沥青防水卷材 | HD1.5-20 | 可溶物含量、拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 95 | 成华区 | 科顺防水科技股份有限公司 | 防水材料 | KS-520非固化橡胶沥青防水涂料 | 非固化 | 固体含量、断裂伸长 率、低温柔 性、耐 热性 | 合格 |
| 96 | 成华区 | 上海三棵树防水技术有限公司 | 防水材料 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 非固化 | 固体含量、断裂伸长 率、低温柔 性、耐 热性 | 合格 |
| 97 | 成华区 | 上海三棵树防水技术有限公司 | 防水材料 | HDPE高分子自粘胶膜防水卷材 | 预铺防水卷材P/DE-S-G0.8/1.2-20 | 拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 98 | 成华区 | 上海三棵树防水技术有限公司 | 防水材料 | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 | SBSⅡPY-PE-3.010 | 可溶物含量、拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 99 | 成华区 | 四川美河线缆技术有限公司 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV3*4 | YJV-0.6/1kV-3*4 | 导体电阻 | 合格 |
| 100 | 成华区 | 四川美河线缆技术有限公司 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV3*4 | YJV-0.6/1kV-3*4 | 导体电阻 | 合格 |
| 101 | 成华区 | 大禹防水建材集团有限公司 | 防水材料 | CBC高分子膜基防水卷材 | SBSⅡPY-PE-4.010 | 拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 102 | 成华区 | 广汉锦华建材有限公司 | 保温材料 | 橡塑保温材料（管材） | 20*20*2000mm | 燃烧性能 | 合格 |
| 103 | 成华区 | 四川美河线缆技术有限公司 | 电线电缆 | 交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃无护套电缆 | WDZ-BYJ 450/750V 1*2.5mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 104 | 成华区 | 四川美河线缆技术有限公司 | 电线电缆 | 交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电缆 | WDZ-BYJ 1*4mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 105 | 成华区 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB 400E 20 | 抗拉强度、屈服强度、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 106 | 成华区 | 成都磊鑫建材有限公司 | 砌筑材料 | 烧结普通砖 | 180*115*53mm | 抗压强度 | 合格 |
| 107 | 成华区 | 成都磊鑫建材有限公司 | 砌筑材料 | 烧结多孔砖 | 200*180*115mm | 抗压强度 | 合格 |
| 108 | 成华区 | 成都德源电缆有限公司 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1*4mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 109 | 成华区 | 成都德源电缆有限公司 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1*2.5mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 110 | 成华区 | 科顺防水科技股份有限公司 | 防水材料 | APF-2000X纤维增强型自粘高分子防水卷材 | HS 1.5-20 | 耐热性、低温柔性、不 透水性、拉力、最大力时延伸率、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 111 | 成华区 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 防水材料 | JSA-101聚合物水泥防水涂料 | Ⅱ型 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、粘结强度 | 合格 |
| 112 | 新都区 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 28 | 屈服强度、抗拉强度、弯曲性能、重量偏差、强屈比、超屈比、最大力总延伸率 | 合格 |
| 113 | 新都区 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 25 | 屈服强度、抗拉强度、弯曲性能、重量偏差、强屈比、超屈比、最大力总延伸率 | 合格 |
| 114 | 新都区 | 贵州水钢金属科技有限公司 | 钢材 | 预应力混凝土钢绞线 | 1X7-15.20-1860 | 抗拉强度、最大力总伸长率 | 合格 |
| 115 | 双流区 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 20mm | 拉伸（屈服强度、抗拉强度、强屈比、 超屈比）、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 116 | 双流区 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 22mm | 拉伸（屈服强度、抗拉强度、强屈比、 超屈比）、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 117 | 双流区 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 25mm | 拉伸（屈服强度、抗拉强度、强屈比、 超屈比）、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 118 | 双流区 | 北新防水（四川）有限公司 | 防水材料 | 背胶型特种高分子自粘胶膜 | P 0.9-1.2-20 | 拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 119 | 双流区 | 北新防水（成都）有限公司 | 防水材料 | 非沥青基强力交叉膜高分子湿铺防水卷材 | E D 1.5 | 拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 120 | 双流区 | 成都硅宝新材料有限公司 | 防水材料 | 硅宝998硅酮耐候密封胶 | GB/T 14683-I-Gw 35HM | 下垂度、挤出性、表干时间、拉伸模量、定伸粘结性 | 合格 |
| 121 | 双流区 | 重庆东方雨虹建筑材料有限公司 | 防水材料 | 高耐水高分子膜自粘防水卷材 | HD 1.5mm-20 | 拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 122 | 双流区 | 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 防水材料 | 反应粘结型高分子膜基自粘耐根穿刺防水卷材 | ES 1.5-20 | 拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 123 | 双流区 | 重庆东方雨虹建筑材料有限公司 | 防水材料 | 高耐水高分子膜自粘防水卷材 | HD 1.5mm-20 | 拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 124 | 双流区 | 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 防水材料 | 反应粘结型高分子膜基自粘耐根穿刺防水卷材 | ES 1.5-20 | 拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 125 | 双流区 | 四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司 | 防水材料 | HDPE高分子卷材非沥青基自粘防水卷材（非外露） | P 0.9-1.2-20 | 拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 126 | 双流区 | 四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | I PET 1.5 20 | 拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 127 | 双流区 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 防水材料 | SAM924 纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 | H S 1.5-20 | 拉力、断裂延伸率、低温柔性、耐热性、不透水性 | 合格 |
| 128 | 双流区 | 四川多联实业有限公司 | 管材 | 环保中空螺旋降噪管 | DN110*5.0 | 平均外径、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸屈服应力 | 合格 |
| 129 | 双流区 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 管材 | PVC-U排水用管 | dn50mm*en2.0mm | 平均外径、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验 | 合格 |
| 130 | 双流区 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 管材 | PVC-U排水用管 | dn75mm*en2.3mm | 平均外径、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验 | 合格 |
| 131 | 双流区 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 管材 | PVC-U排水用管 | dn110mm*en3.2mm | 平均外径、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验 | 合格 |
| 132 | 双流区 | 湖北君邦新材料科技有限公司 | 装饰材料 | 君邦9500高级硅酮密封胶 | 750g SR 3 MG A K | 表干时间、下垂度、拉伸粘结性 | 合格 |
| 133 | 双流区 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 防水材料 | 高分子自粘胶膜防水卷材 | P 0.8mm/1.2mm-24 | 拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 134 | 双流区 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 防水材料 | 非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材 | E D 1.5 | 拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 135 | 双流区 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 防水材料 | 非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材(单面） | E S 1.5 | 拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 136 | 双流区 | 四川多联实业有限公司 | 管材 | 埋地用聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 | DN300 SN8 | 环刚度、环柔性、冲击性能 | 合格 |
| 137 | 双流区 | 重庆伟星新型建材有限公司 | 管材 | PVC-U排水管 | dn110*3.2 | 平均外径、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验 | 合格 |
| 138 | 双流区 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 管材 | 聚乙烯HDPE双壁波纹管材 | ID400(SN8) | 环刚度、环柔性、冲击性能 | 合格 |
| 139 | 双流区 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 管材 | 聚乙烯HDPE双壁波纹管材 | ID200(SN8) | 环刚度、环柔性、冲击性能 | 合格 |
| 140 | 双流区 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 管材 | 聚乙烯HDPE双壁波纹管材 | ID300(SN8) | 环刚度、环柔性、冲击性能 | 合格 |
| 141 | 双流区 | 成都硅宝科技有限公司 | 装饰材料 | 硅酮耐候密封胶 | 590ml SR-Ⅰ-Gw-35HM | 表干时间、下垂度、定伸粘结性 | 合格 |
| 142 | 双流区 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB500E 25 | 拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比 | 合格 |
| 143 | 双流区 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB500E 20 | 拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差 | 合格 |
| 144 | 双流区 | 井研旭阳建材有限公司 | 砌筑材料 | 烧结普通砖 | 200*90*53 MU10 | 强度等级（抗压强度） | 合格 |
| 145 | 双流区 | 井研旭阳建材有限公司 | 砌筑材料 | 烧结多孔砖 | 200*90*115 MU10 | 强度等级（抗压强度） | 合格 |
| 146 | 双流区 | 山西中阳钢铁有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 18 | 拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比 | 合格 |
| 147 | 双流区 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 16 | 拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差 | 合格 |
| 148 | 双流区 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N II PE 1.5 20 | 拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 149 | 双流区 | 四川向通建设工程有限责任公司 | 市政材料 | 沥青混合料 | 普通沥青AC-20C | 沥青用量、矿 料级配、密 度、马歇尔稳 定度、流值、 空隙率、理论 最大密度 | 合格 |
| 150 | 双流区 | 宜宾市正威铸造机械有限公司 | 市政材料 | 球墨铸铁雨箅 | 450*750 D400 | 承载能力、残 留变形 | 合格 |
| 151 | 双流区 | 四川佳浩建材有限公司 | 装饰材料 | MEON-芝麻灰风积砂透水石材 | 600*300*60mm | 抗压强度、耐磨性、透水系数 | 合格 |
| 152 | 双流区 | 四川佳浩建材有限公司 | 装饰材料 | PC盲道砖（仿石透水砖） | 300*300*60mm | 抗压强度、耐磨性、透水系数 | 合格 |
| 153 | 郫都区 | 四川鑫苏洋节能科技有限公司 | 保温材料 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | EPS-Ⅲ-B1-037-1200*600*50mm | 导热系数、表观密度、压缩强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸 水率、燃烧性能 | 合格 |
| 154 | 郫都区 | 成都固迪新型建材有限公司 | 保温材料 | 不燃型聚苯颗粒复合板 | 610*610*50（A2） | 燃烧性能A2级（不燃性性能或燃烧热值、单体燃烧性能(SBI)） | 合格 |
| 155 | 郫都区 | 泰山石膏有限公司 | 装饰材料 | 吊顶覆面龙骨 | DC50*19*0.5 | 表面防锈、力学性能、尺寸 | 合格 |
| 156 | 郫都区 | 四川天成明超电缆有限公司 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01（BV）1*2.5mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 157 | 郫都区 | 四川天成明超电缆有限公司 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01（BV）1*4mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 158 | 新津区 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 防水材料 | 弹性体（SBS）防水卷材 | SBS Ⅱ PY S PE 4 10 | 可溶物含量、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化(低温柔性) | 合格 |
| 159 | 简阳市 | 四川锦华东电缆集团有限公司 | 电线电缆 | 交联聚烯烃绝缘低烟无卤耐火电线 | WDZBN-BYJ 2.5mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 160 | 简阳市 | 四川锦华东电缆集团有限公司 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC01(BV）4mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 161 | 简阳市 | 四川锦华东电缆集团有限公司 | 电线电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV 4*25mm²+1*16mm² | 导体电阻 | 合格 |
| 162 | 简阳市 | 宜宾天亿新材料科技有限公司 | 管材 | PVC-U 排水管 | dn50 | 尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能） | 合格 |
| 163 | 简阳市 | 宜宾天亿新材料科技有限公司 | 管材 | 冷热水用聚丙烯管材（PPR环保冷水管） | dn20*en2.3 | 尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压强度（耐内压性能） | 合格 |
| 164 | 彭州市 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 12 | 屈服强度、抗拉强度、弯曲性能、重量偏差、强屈比、超屈比、最大力总延伸率 | 合格 |
| 165 | 彭州市 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 14 | 屈服强度、抗拉强度、弯曲性能、重量偏差、强屈比、超屈比、最大力总延伸率 | 合格 |
| 166 | 彭州市 | 山西中阳钢铁有限公司 | 钢筋原材 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E 25 | 屈服强度、抗拉强度、弯曲性能、重量偏差、强屈比、超屈比、最大力总延伸率 | 合格 |
| 167 | 大邑县 | 北新防水（四川）有限公司 | 防水材料 | 非沥青基HDPE高分子自粘胶膜防水卷材 | P 0.9/1.2-20 | 拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 168 | 大邑县 | 北新防水（四川）有限公司 | 防水材料 | 非沥青基HDPE高分子自粘胶膜防水卷材 | P 0.9/1.2-20 | 拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 169 | 大邑县 | 北新防水（四川）有限公司 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅡPE3.010 | 可溶物含量、拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性 | 合格 |
| 170 | 大邑县 | 泰石节能材料股份有限公司 | 保温材料 | 岩棉板 | 180-1200*600*65mm | 导热系数、吸水率、憎水率、燃烧性能 | 合格 |
| 171 | 大邑县 | 彭州市实益达建材有限公司 | 保温材料 | 岩棉板 | 130-1200*600*60mm | 导热系数、吸水率、憎水率、燃烧性能 | 合格 |
| 172 | 大邑县 | 四川金瑞隆保温材料有限公司 | 保温材料 | 耐碱网格布 | 160g | 拉伸断裂强力和断裂伸长率、单位面积质量、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率 | 合格 |
| 173 | 大邑县 | 四川天强防水保温材料有限责任公司 | 防水材料 | 湿铺防水卷材（反应粘高分子防水卷材） | H D 1.5 | 拉力、最大拉力时延伸率、低温柔性、不透水性 | 合格 |
| 174 | 大邑县 | 四川省兰晨科技有限公司 | 管材 | PVC-U排水管 | dn110*3.2 | 尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能） | 合格 |
| 175 | 大邑县 | 四川易霖环保科技有限公司 | 管材 | 钢丝骨架复合给水管材 | Dn160*en6.5*1.0Mpa | 尺寸、静液压强度 | 合格 |
| 176 | 大邑县 | 四川振鸿钢制品有限公司 | 装饰材料 | 矩管 | Q355B 80*3 | 拉伸试验（抗拉强度、屈服强度、伸长率） | 合格 |
| 177 | 大邑县 | 四川多联实业有限公司 | 管材 | 冷热水用聚丙烯管材（PPR环保冷水管） | dn20*en2.8mm | 尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压强度（耐内压性能） | 合格 |