附件2

2026年第二季度全市建设工程项目进场材料抽检合格情况汇总表

	序号
	抽检工程所在地
	生产企业
	材料类别
	产品名称
	产品型号
	抽检参数
	材料抽检情况

	1
	天府新区
	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料
	KS-988A JS高聚物水泥弹性防水涂料
	CKS科顺II型 水性A级
	拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、VOC、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨
	合格

	2
	天府新区
	立邦涂料(四川)有限公司
	装饰材料
	立邦多功能界面处理剂QA196
	I型
	拉伸粘结强度、VOC、苯、甲苯、二甲苯、游离甲醛
	合格

	3
	天府新区
	立邦工程材料(广州)有限公司
	装饰材料
	立邦瓷砖粘结剂QB192
	QB192
	VOC 、苯、甲苯、二甲苯、游离甲醛
	合格

	4
	天府新区
	福建海丝石业有限公司
	装饰材料
	天然大理石建筑板材
	君子蓝
	放射性
	合格

	5
	天府新区
	东莞市民兴电缆有限公司
	电线电缆
	一般用途单芯硬导体无护套电缆
	BV-2.5mm²-100M-S
	导体电阻、不延燃（单根绝缘电线垂直燃烧试验）、绝缘厚度
	合格

	6
	天府新区
	可耐福新型建筑材料(重庆)有限公司
	装饰材料
	建筑用轻钢龙骨(吊顶收边龙骨)
	DL 20*30*20*0.4
	外观质量、尺寸
	合格

	7
	天府新区
	公元管道(重庆)有限公司
	管材
	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
	dn75mm*en2.3mm
	外观、（平均外径、壁厚）、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验
	合格

	8
	天府新区
	立邦涂料(中国)有限公司
	装饰材料
	立邦高级内墙面漆NP-Z040
	NP-Z040
	低温稳定性、干燥时间、对比率、耐碱性、耐洗刷性
	合格

	9
	天府新区
	立邦涂料(中国)有限公司
	装饰材料
	立邦内墙腻子NP-Z016
	Y型
	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、粘结强度、VOC、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
	合格

	10
	东部新区
	成都鑫佰亿线缆有限公司
	电线电缆
	电线
	WDZB1-BYJ 1*4mm2
	导体电阻
	合格

	11
	东部新区
	成都鑫佰亿线缆有限公司
	电线电缆
	电线
	WDZB1-BYJ 1*2.5mm2
	导体电阻
	合格

	12
	东部新区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级电线WDZB1-BYJ 1*2.5
	WDZB1-BYJ 1*2.5mm2
	导体电阻
	合格

	13
	东部新区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆
	RVV 7*0.75mm2
	导体电阻
	合格

	14
	东部新区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级绞型连接用软电线
	WDZB1-RYS 2*1.5mm2
	导体电阻
	合格

	15
	东部新区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	聚烯烃护套无卤低烟阻燃B1级软电缆
	WDZB1-RYY 3*2.5mm2
	导体电阻
	合格

	16
	东部新区
	泰山石膏有限公司
	装饰材料
	建筑用轻钢龙骨（吊顶覆面龙骨）
	DC 50*19*0.5
	表面防锈、力学性能（静载）、尺寸
	合格

	17
	东部新区
	泰山石膏有限公司
	装饰材料
	建筑用轻钢龙骨（V型直卡式吊顶承载龙骨）
	ZDV 20*37*0.8
	表面防锈、力学性能（静载）、尺寸
	合格

	18
	东部新区
	三棵树涂料股份有限公司
	装饰材料
	净味无机内墙涂料
	SWI00
	游离甲醛、苯+甲苯+二甲苯+乙苯、VOC
	合格

	19
	东部新区
	三棵树涂料股份有限公司
	装饰材料
	优质内墙底漆
	SGD148
	游离甲醛、苯+甲苯+二甲苯+乙苯、VOC
	合格

	20
	东部新区
	四川卓利尚诚节能环保科技有限公司
	保温材料
	挤塑聚苯乙烯泡沫板
	1800*600*60mm
	表观密度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、压缩强度、导热系数、燃烧性能B1级
	合格

	21
	东部新区
	四川欧能电缆集团有限公司
	电线电缆
	电力电缆
	WDZA-YJE 5*16mm2
	导体电阻、阻燃
	合格

	22
	东部新区
	四川金兴邑都建筑材料有限公司
	防水材料
	纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材
	HS 1.5MM/20
	耐热性、不透水性、低温柔性、拉力、最大力时延伸率、热老化后低温柔性
	合格

	23
	东部新区
	四川金兴邑都建筑材料有限公司
	防水材料
	背粘型高分子自粘胶膜防水卷材
	P0.8/1.2-20
	拉伸强度、拉断伸长率、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、热老化后低温柔性
	合格

	24
	东部新区
	四川鑫电电缆有限公司
	电线电缆
	交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级电缆
	WDZB1-BYJ 1*4mm2
	导体电阻、阻燃
	合格

	25
	东部新区
	特变电工（德阳）电缆股份有限公司
	电线电缆
	无卤低烟阻燃B1级电力电缆
	WDZB1-YJY-5*10mm2
	导体电阻、阻燃
	合格

	26
	东部新区
	四川大圆新型节能建材有限公司
	保温材料
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS
	X150-1800*600*120mm B1（C)
	导热系数、密度、压缩强度、吸水率、燃烧性能B级 
	合格

	27
	东部新区
	浙江中财管道科技股份有限公司
	管材
	冷热水用聚丙烯(PPR)管材
	dn32mm*en3.6mmS4
	外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击 、静液压试验
	合格

	28
	东部新区
	四川三电电缆有限公司
	电线电缆
	无卤低烟阻燃1级耐火聚烯烃绝缘电线
	WDZB1N-BYJ1*2.5mm²
	导体电阻、绝缘厚度
	合格

	29
	东部新区
	四川省飞翎防水科技有限公司
	防水材料
	聚合物水泥防水涂料
	JS-Ⅱ
	拉伸强度、断裂伸长率、不透水性
	合格

	30
	东部新区
	四川川博泽新型节能建材有限公司
	保温材料
	不燃型聚苯颗粒复合板
	600*600*60mm
	导热系数、体积吸水率、抗压强度、干密度、垂直于板面方向的抗拉强度、燃烧性能A2
	合格

	31
	东部新区
	浙江中财管道科技股份有限公司
	管材
	建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U)管材
	dn10*en3.2mm
	外观、平均外径、壁厚、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验
	合格

	32
	锦江区
	蒙娜丽莎集团股份有限公司
	装饰材料
	罗马天韵石
	800*800*10mm
	吸水率、放射性
	合格

	33
	锦江区
	四川多联实业有限公司
	管材
	HDPE环保双壁波纹管（国标）SN8
	DN/ID 300 SN8
	环刚度
	合格

	34
	锦江区
	四川新都美河线缆厂
	电线电缆
	交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电缆
	WDZB-BYJ-1*2.5mm2
	导体电阻、不延燃
	合格

	35
	锦江区
	成都恒欣建材有限公司
	装饰材料
	瓷砖胶粘剂
	C1型 40kg/袋
	粘结强度
	合格

	36
	锦江区
	成都恒耐尔节能保温材料有限公司
	保温材料
	岩棉板
	100-1200*600*50mm
	密度、导热系数、憎水率、燃烧性能
	合格

	37
	锦江区
	浙江万马天屹通讯线缆有限公司
	电线电缆
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆
	WDZB1-RYSP-6*1.0
	导体电阻、阻
燃（单根阻燃）
	合格

	38
	锦江区
	四川振鸿钢制品有限公司
	钢材
	热浸镀锌矩管
	80*40*4 Q235B
	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率
	合格

	39
	锦江区
	四川金明泰新型建材有限公司
	保温材料
	不燃型聚苯颗粒复合板
	600*600*30mm
	干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能
	合格

	40
	锦江区
	山西晋南钢铁集团有限公司
	钢材
	热镀锌角钢
	L50*50*4 Q235B
	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验
	合格

	41
	锦江区
	四川振鸿钢制品有限公司
	钢材
	热浸镀锌矩管
	80*40*4 Q235B
	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率
	合格

	42
	锦江区
	四川金明泰新型建材有限公司
	保温材料
	不燃型聚苯颗粒复合板
	600*600*30mm
	干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能
	合格

	43
	锦江区
	四川振鸿钢制品有限公司
	钢材
	热镀锌方矩管
	140*80*5  Q235B
	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率
	合格

	44
	锦江区
	成都蜂巢谍彩新型材料有限公司
	保温材料
	不燃型聚苯颗粒复合板
	610*610*40mm
	干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能
	合格

	45
	锦江区
	河北江富节能科技有限公司
	保温材料
	建筑用真空绝热板
	400*600*45mm
	燃烧性能
	合格

	46
	锦江区
	成都恒耐尔节能保温材料有限公司
	保温材料
	岩棉板
	1200*600*100mm-100kg
	燃烧性能A1级
	合格

	47
	锦江区
	四川优比贝柠科技有限公司
	保温材料
	橡塑保温板
	1500*20*1000mm
	表观密度、导热系数、真空体积吸水率
	合格

	48
	锦江区
	四川优比贝柠科技有限公司
	保温材料
	橡塑保温管
	22*20*2000mm
	燃烧性能B1级
	合格

	49
	锦江区
	重庆科宝电缆股份有限公司
	电线电缆
	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃布电线
	ZB-60227 IEC 01（BV） 2.5mm²
	导体电阻
	合格

	50
	锦江区
	重庆科宝电缆股份有限公司
	电线电缆
	铜芯聚氯乙烯绝缘布电线
	60227 IEC 01（BV） 4mm²
	导体电阻
	合格

	51
	锦江区
	重庆科宝电缆股份有限公司
	电线电缆
	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃固定布线用电线电线
	ZB-BV 6mm²
	导体电阻
	合格

	52
	锦江区
	成都恒耐尔节能保温材料有限公司
	保温材料
	岩棉板
	1200*600*100mm-100kg
	燃烧性能A1级
	合格

	53
	锦江区
	重庆科宝电缆股份有限公司
	电线电缆
	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃布电线
	ZV-BV 2.5mm²
	导体电阻
	合格

	54
	锦江区
	重庆科宝电缆股份有限公司
	电线电缆
	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃布电线
	ZV-BV 4mm²
	导体电阻
	合格

	55
	锦江区
	重庆科宝电缆股份有限公司
	电线电缆
	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃布电线
	ZR-IVB-BV 6mm²
	导体电阻
	合格

	56
	锦江区
	四川新东方电缆集团有限公司
	电线电缆
	低烟无卤交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆
	WDZB1-YJY-3*10mm²
	导体电阻
	合格

	57
	锦江区
	昆明明超电缆有限公司
	电线电缆
	光伏电缆
	PV1-F 1*4mm²
	导体电阻
	合格

	58
	锦江区
	立邦工程材料（广州）有限公司
	装饰材料
	立邦无机矿物内墙涂料
	25kg/桶
	游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、VOC
	合格

	59
	锦江区
	华美节能科技集团玻璃棉制品有限公司
	保温材料
	玻璃棉板保温材料
	20-1200*600*5
	燃烧性能A1级
	合格

	60
	锦江区
	华美节能科技集团有限公司
	保温材料
	橡塑保温管
	20*20
	燃烧性能B1级
	合格

	61
	锦江区
	江苏上上电缆集团有限公司
	电线电缆
	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电线
	WDZB-BYJ-450/750V 2.5mm²
	导体电阻
	合格

	62
	锦江区
	江苏上上电缆集团有限公司
	电线电缆
	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电线
	WDZB-BYJ-450/750V 4mm²
	导体电阻
	合格

	63
	锦江区
	特变电工（德阳）电缆股份有限公司
	电线电缆
	布电线
	WDZA-BYJ-450/750V 1*2.5mm²
	导体电阻
	合格

	64
	锦江区
	特变电工（德阳）电缆股份有限公司
	电线电缆
	布电线
	WDZA-BYJ-450/750V 1*4mm²
	导体电阻
	合格

	65
	锦江区
	特变电工（德阳）电缆股份有限公司
	电线电缆
	布电线
	WDZA-BYJ-450/750V 1*6mm²
	导体电阻
	合格

	66
	青羊区
	安徽安固建筑技术有限公司
	市政材料
	改性环氧植筋胶
	AGE
	不挥发物含量、钢对钢拉伸抗剪强度、约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土粘结强度、抗冲击剥离性能
	合格

	67
	青羊区
	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司
	市政材料
	H型钢
	125*125*6.5*9.0
	（屈服强度、抗拉强度、伸长率）、弯曲试验
	合格

	68
	青羊区
	河北上初紧固件制造有限公司
	市政材料
	5.8级全螺
	M18*400
	抗拉强度
	合格

	69
	青羊区
	河北上初紧固件制造有限公司
	市政材料
	8.8级对拉螺栓
	M22*490
	抗拉强度
	合格

	70
	金牛区
	四川川缆交联电缆有限公司
	电线电缆
	电力电缆
	ZC-YJV-3×6
	导体电阻、阻燃试验（单根阻燃试验）
	合格

	71
	金牛区
	四川川缆交联电缆有限公司
	电线电缆
	电力电缆
	ZC-YJV-3×4
	导体电阻、阻燃试验（单根阻燃试验）
	合格

	72
	金牛区
	四川川缆交联电缆有限公司
	电线电缆
	橡套电缆
	YZ-2×6
	导体电阻
	合格

	73
	金牛区
	四川川缆交联电缆有限公司
	电线电缆
	橡套电缆
	JHS-4×4
	导体电阻
	合格

	74
	金牛区
	四川鑫博宁新型墙体保温材料有限公司
	保温材料
	抹面抗裂砂浆
	25kg/袋
	拉伸粘结强度（与岩棉带）（原强度、耐水）、压折比
	合格

	75
	金牛区
	泰石节能材料股份有限公司
	保温材料
	建筑外墙外保温用岩棉板
	140-1200×600×60
	密度、导热系数、压缩强度、垂直于表面的抗拉强度、吸水率、燃烧性能
	合格

	76
	金牛区
	泰石节能材料股份有限公司
	保温材料
	建筑外墙外保温用岩棉条
	100-1200×150×50
	密度、导热系数、压缩强度、垂直于表面的抗拉强度、吸水率、燃烧性能
	合格

	77
	金牛区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	交联聚乙烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级耐火绞型连接用软电线
	WDZB1N-RYJS 2×1.5
	导体电阻、不延燃试验
	合格

	78
	金牛区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级耐火电线
	WDZB1N-BYJ 1×2.5
	导体电阻、阻燃试验（垂直燃烧试验）
	合格

	79
	金牛区
	泰山石膏有限公司
	装饰材料
	建筑用轻钢龙骨（吊顶承载龙骨）
	DC60×27×1.2
	力学性能（静载试验）
	合格

	80
	金牛区
	泰山石膏有限公司
	装饰材料
	建筑用轻钢龙骨（吊顶覆面龙骨）
	DC60×27×0.6
	力学性能（静载试验）
	合格

	81
	金牛区
	四川鑫电电缆有限公司
	电线电缆
	无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
	WDZB-YJY-3*4mm² 0.6/1kv
	导体电阻、阻燃试验（单根阻燃试验）
	合格

	82
	金牛区
	四川鑫电电缆有限公司
	电线电缆
	无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
	WDZB-YJY-3*6mm² 0.6/1kv
	导体电阻、阻燃试验（单根阻燃试验）
	合格

	83
	金牛区
	成都德源电缆有限公司
	电线电缆
	交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级电线
	WDZB1-BYJ-1*2.5mm
	导体电阻
	合格

	84
	金牛区
	成都德源电缆有限公司
	电线电缆
	铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃B1级电力电缆
	WDZB1N-YJY 0.6/1KV 5*6mm²
	导体电阻
	合格

	85
	金牛区
	成都德源电缆有限公司
	电线电缆
	交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃B1级电力电缆
	WDZB1-YJY 4*25+1*16mm²
	导体电阻
	合格

	86
	金牛区
	北鹏建材集团股份有限公司
	保温材料
	岩棉板
	1200*600*85mm
	尺寸和密度、体积吸水率、垂直于板面方向的抗拉强度、憎水率、压缩强度、导热系数、燃烧性能
	合格

	87
	金牛区
	泰山石膏有限公司
	装饰材料
	建筑用轻钢龙骨(吊顶承载龙骨）
	ZDV 20*37*0.8mm
	表面防锈、力学性能、尺寸
	合格

	88
	金牛区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	聚烯烃绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火软电缆
	WDZN-RYY 4*1.5 300/500V
	导体电阻
	合格

	89
	金牛区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽软电线
	RVVP 2*1.0mm² 300/300V
	导体电阻
	合格

	90
	金牛区
	华美节能科技集团有限公司
	保温材料
	橡塑保温材料（管）
	10*20*2000mm
	燃烧性能B1级
	合格

	91
	成华区
	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料
	YC-302特种非固化防水涂料
	非固化
	固体含量、断裂伸长
率、低温柔
性、耐
热性
	合格

	92
	成华区
	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料
	YC-101聚耐久丁基自粘高分子防水卷材
	带自粘层TPO卷材H1.6mm/20mm*1.00m
	拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	93
	成华区
	成都钱禹龙新型节能建材有限公司
	保温材料
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（xps）
	1800*600*100mm
	燃烧性能
	合格

	94
	成华区
	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料
	高聚合物改性沥青防水卷材
	HD1.5-20
	可溶物含量、拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	95
	成华区
	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料
	KS-520非固化橡胶沥青防水涂料
	非固化
	固体含量、断裂伸长
率、低温柔
性、耐
热性
	合格

	96
	成华区
	上海三棵树防水技术有限公司
	防水材料
	非固化橡胶沥青防水涂料
	非固化
	固体含量、断裂伸长
率、低温柔
性、耐
热性
	合格

	97
	成华区
	上海三棵树防水技术有限公司
	防水材料
	HDPE高分子自粘胶膜防水卷材
	预铺防水卷材P/DE-S-G0.8/1.2-20
	拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	98
	成华区
	上海三棵树防水技术有限公司
	防水材料
	弹性体（SBS）改性沥青防水卷材
	SBSⅡPY-PE-3.010
	可溶物含量、拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	99
	成华区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV3*4
	YJV-0.6/1kV-3*4
	导体电阻
	合格

	100
	成华区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV3*4
	YJV-0.6/1kV-3*4
	导体电阻
	合格

	101
	成华区
	大禹防水建材集团有限公司
	防水材料
	CBC高分子膜基防水卷材
	SBSⅡPY-PE-4.010
	拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	102
	成华区
	广汉锦华建材有限公司
	保温材料
	橡塑保温材料（管材）
	20*20*2000mm
	燃烧性能
	合格

	103
	成华区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃无护套电缆
	WDZ-BYJ 450/750V 1*2.5mm²
	导体电阻
	合格

	104
	成华区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电缆
	WDZ-BYJ 1*4mm²
	导体电阻
	合格

	105
	成华区
	成渝钒钛科技有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB 400E 20
	抗拉强度、屈服强度、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差
	合格

	106
	成华区
	成都磊鑫建材有限公司
	砌筑材料
	烧结普通砖
	180*115*53mm
	抗压强度
	合格

	107
	成华区
	成都磊鑫建材有限公司
	砌筑材料
	烧结多孔砖
	200*180*115mm
	抗压强度
	合格

	108
	成华区
	成都德源电缆有限公司
	电线电缆
	一般用途单芯硬导体无护套电缆
	1*4mm²
	导体电阻
	合格

	109
	成华区
	成都德源电缆有限公司
	电线电缆
	一般用途单芯硬导体无护套电缆
	1*2.5mm²
	导体电阻
	合格

	110
	成华区
	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料
	APF-2000X纤维增强型自粘高分子防水卷材
	HS 1.5-20
	耐热性、低温柔性、不 透水性、拉力、最大力时延伸率、热老化后低温柔性
	合格

	111
	成华区
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
	防水材料
	JSA-101聚合物水泥防水涂料
	Ⅱ型
	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、粘结强度
	合格

	112
	新都区
	成都冶金实验厂有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 28
	屈服强度、抗拉强度、弯曲性能、重量偏差、强屈比、超屈比、最大力总延伸率
	合格

	113
	新都区
	成都冶金实验厂有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 25
	屈服强度、抗拉强度、弯曲性能、重量偏差、强屈比、超屈比、最大力总延伸率
	合格

	114
	新都区
	贵州水钢金属科技有限公司
	钢材
	预应力混凝土钢绞线
	1X7-15.20-1860
	抗拉强度、最大力总伸长率
	合格

	115
	双流区
	四川省达州钢铁集团有限责任公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 20mm
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、强屈比、
超屈比）、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差
	合格

	116
	双流区
	四川省达州钢铁集团有限责任公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 22mm
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、强屈比、
超屈比）、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差
	合格

	117
	双流区
	四川省达州钢铁集团有限责任公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 25mm
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、强屈比、
超屈比）、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差
	合格

	118
	双流区
	北新防水（四川）有限公司
	防水材料
	背胶型特种高分子自粘胶膜
	P 0.9-1.2-20
	拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	119
	双流区
	北新防水（成都）有限公司
	防水材料
	非沥青基强力交叉膜高分子湿铺防水卷材
	E D 1.5
	拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	120
	双流区
	成都硅宝新材料有限公司
	防水材料
	硅宝998硅酮耐候密封胶
	GB/T 14683-I-Gw 35HM
	下垂度、挤出性、表干时间、拉伸模量、定伸粘结性
	合格

	121
	双流区
	重庆东方雨虹建筑材料有限公司
	防水材料
	高耐水高分子膜自粘防水卷材
	HD 1.5mm-20
	拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	122
	双流区
	徐州卧牛山新型防水材料有限公司
	防水材料
	反应粘结型高分子膜基自粘耐根穿刺防水卷材
	ES 1.5-20
	拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	123
	双流区
	重庆东方雨虹建筑材料有限公司
	防水材料
	高耐水高分子膜自粘防水卷材
	HD 1.5mm-20
	拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	124
	双流区
	徐州卧牛山新型防水材料有限公司
	防水材料
	反应粘结型高分子膜基自粘耐根穿刺防水卷材
	ES 1.5-20
	拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	125
	双流区
	四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司
	防水材料
	HDPE高分子卷材非沥青基自粘防水卷材（非外露）
	P 0.9-1.2-20
	拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	126
	双流区
	四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司
	防水材料
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	I PET 1.5 20
	拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	127
	双流区
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
	防水材料
	SAM924 纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材
	H S 1.5-20
	拉力、断裂延伸率、低温柔性、耐热性、不透水性
	合格

	128
	双流区
	四川多联实业有限公司
	管材
	环保中空螺旋降噪管
	DN110*5.0
	平均外径、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸屈服应力
	合格

	129
	双流区
	重庆顾地塑胶电器有限公司
	管材
	PVC-U排水用管
	dn50mm*en2.0mm
	平均外径、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验
	合格

	130
	双流区
	重庆顾地塑胶电器有限公司
	管材
	PVC-U排水用管
	dn75mm*en2.3mm
	平均外径、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验
	合格

	131
	双流区
	重庆顾地塑胶电器有限公司
	管材
	PVC-U排水用管
	dn110mm*en3.2mm
	平均外径、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验
	合格

	132
	双流区
	湖北君邦新材料科技有限公司
	装饰材料
	君邦9500高级硅酮密封胶
	750g SR 3 MG A K
	表干时间、下垂度、拉伸粘结性
	合格

	133
	双流区
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
	防水材料
	高分子自粘胶膜防水卷材
	P 0.8mm/1.2mm-24
	拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	134
	双流区
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
	防水材料
	非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材
	E D 1.5
	拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	135
	双流区
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
	防水材料
	非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材(单面）
	E S 1.5
	拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	136
	双流区
	四川多联实业有限公司
	管材
	埋地用聚乙烯（HDPE）双壁波纹管
	DN300 SN8
	环刚度、环柔性、冲击性能
	合格

	137
	双流区
	重庆伟星新型建材有限公司
	管材
	PVC-U排水管
	dn110*3.2
	平均外径、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验
	合格

	138
	双流区
	浙江中财管道科技股份有限公司
	管材
	聚乙烯HDPE双壁波纹管材
	ID400(SN8)
	环刚度、环柔性、冲击性能
	合格

	139
	双流区
	浙江中财管道科技股份有限公司
	管材
	聚乙烯HDPE双壁波纹管材
	ID200(SN8)
	环刚度、环柔性、冲击性能
	合格

	140
	双流区
	浙江中财管道科技股份有限公司
	管材
	聚乙烯HDPE双壁波纹管材
	ID300(SN8)
	环刚度、环柔性、冲击性能
	合格

	141
	双流区
	成都硅宝科技有限公司
	装饰材料
	硅酮耐候密封胶
	590ml 
SR-Ⅰ-Gw-35HM
	表干时间、下垂度、定伸粘结性
	合格

	142
	双流区
	成都冶金实验厂有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB500E 25
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	143
	双流区
	成都冶金实验厂有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB500E 20
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差
	合格

	144
	双流区
	井研旭阳建材有限公司
	砌筑材料
	烧结普通砖
	200*90*53 MU10
	强度等级（抗压强度）
	合格

	145
	双流区
	井研旭阳建材有限公司
	砌筑材料
	烧结多孔砖
	200*90*115 MU10
	强度等级（抗压强度）
	合格

	146
	双流区
	山西中阳钢铁有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 18
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	147
	双流区
	四川省达州钢铁集团有限责任公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 16
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差
	合格

	148
	双流区
	雨中情防水技术集团股份有限公司
	防水材料
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	N II PE 1.5 20
	拉力、伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	149
	双流区
	四川向通建设工程有限责任公司
	市政材料
	沥青混合料
	普通沥青AC-20C
	沥青用量、矿
料级配、密
度、马歇尔稳
定度、流值、
空隙率、理论
最大密度
	合格

	150
	双流区
	宜宾市正威铸造机械有限公司
	市政材料
	球墨铸铁雨箅
	450*750 D400
	承载能力、残
留变形
	合格

	151
	双流区
	四川佳浩建材有限公司
	装饰材料
	MEON-芝麻灰风积砂透水石材
	600*300*60mm
	抗压强度、耐磨性、透水系数
	合格

	152
	双流区
	四川佳浩建材有限公司
	装饰材料
	PC盲道砖（仿石透水砖）
	300*300*60mm
	抗压强度、耐磨性、透水系数
	合格

	153
	郫都区
	四川鑫苏洋节能科技有限公司
	保温材料
	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
	EPS-Ⅲ-B1-037-1200*600*50mm
	导热系数、表观密度、压缩强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸
水率、燃烧性能
	合格

	154
	郫都区
	成都固迪新型建材有限公司
	保温材料
	不燃型聚苯颗粒复合板
	610*610*50（A2）
	燃烧性能A2级（不燃性性能或燃烧热值、单体燃烧性能(SBI)）
	合格

	155
	郫都区
	泰山石膏有限公司
	装饰材料
	吊顶覆面龙骨
	DC50*19*0.5
	表面防锈、力学性能、尺寸
	合格

	156
	郫都区
	四川天成明超电缆有限公司
	电线电缆
	一般用途单芯硬导体无护套电缆
	60227 IEC 01（BV）1*2.5mm²
	导体电阻
	合格

	157
	郫都区
	四川天成明超电缆有限公司
	电线电缆
	一般用途单芯硬导体无护套电缆
	60227 IEC 01（BV）1*4mm²
	导体电阻
	合格

	158
	新津区
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
	防水材料
	弹性体（SBS）防水卷材
	SBS Ⅱ PY S PE 4 10
	可溶物含量、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化(低温柔性)
	合格

	159
	简阳市
	四川锦华东电缆集团有限公司
	电线电缆
	交联聚烯烃绝缘低烟无卤耐火电线
	WDZBN-BYJ 2.5mm²
	导体电阻
	合格

	160
	简阳市
	四川锦华东电缆集团有限公司
	电线电缆
	聚氯乙烯绝缘电线
	60227IEC01(BV）4mm²
	导体电阻
	合格

	161
	简阳市
	四川锦华东电缆集团有限公司
	电线电缆
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆
	WDZ-YJY-0.6/1KV 4*25mm²+1*16mm²
	导体电阻
	合格

	162
	简阳市
	宜宾天亿新材料科技有限公司
	管材
	PVC-U 排水管
	dn50
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	163
	简阳市
	宜宾天亿新材料科技有限公司
	管材
	冷热水用聚丙烯管材（PPR环保冷水管）
	dn20*en2.3
	尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压强度（耐内压性能）
	合格

	164
	彭州市
	四川德胜集团钒钛有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 12
	屈服强度、抗拉强度、弯曲性能、重量偏差、强屈比、超屈比、最大力总延伸率
	合格

	165
	彭州市
	四川德胜集团钒钛有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 14
	屈服强度、抗拉强度、弯曲性能、重量偏差、强屈比、超屈比、最大力总延伸率
	合格

	166
	彭州市
	山西中阳钢铁有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 25
	屈服强度、抗拉强度、弯曲性能、重量偏差、强屈比、超屈比、最大力总延伸率
	合格

	167
	大邑县
	北新防水（四川）有限公司
	防水材料
	非沥青基HDPE高分子自粘胶膜防水卷材
	P 0.9/1.2-20
	拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	168
	大邑县
	北新防水（四川）有限公司
	防水材料
	非沥青基HDPE高分子自粘胶膜防水卷材
	P 0.9/1.2-20
	拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	169
	大邑县
	北新防水（四川）有限公司
	防水材料
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	PYⅡPE3.010
	可溶物含量、拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	170
	大邑县
	泰石节能材料股份有限公司
	保温材料
	岩棉板
	180-1200*600*65mm
	导热系数、吸水率、憎水率、燃烧性能
	合格

	171
	大邑县
	彭州市实益达建材有限公司
	保温材料
	岩棉板
	130-1200*600*60mm
	导热系数、吸水率、憎水率、燃烧性能
	合格

	172
	大邑县
	四川金瑞隆保温材料有限公司
	保温材料
	耐碱网格布
	160g
	拉伸断裂强力和断裂伸长率、单位面积质量、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率
	合格

	173
	大邑县
	四川天强防水保温材料有限责任公司
	防水材料
	湿铺防水卷材（反应粘高分子防水卷材）
	H D 1.5
	拉力、最大拉力时延伸率、低温柔性、不透水性
	合格

	174
	大邑县
	四川省兰晨科技有限公司
	管材
	PVC-U排水管
	dn110*3.2
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	175
	大邑县
	四川易霖环保科技有限公司
	管材
	钢丝骨架复合给水管材
	Dn160*en6.5*1.0Mpa
	尺寸、静液压强度
	合格

	176
	大邑县
	四川振鸿钢制品有限公司
	装饰材料
	矩管
	Q355B 80*3
	拉伸试验（抗拉强度、屈服强度、伸长率）
	合格

	177
	大邑县
	四川多联实业有限公司
	管材
	冷热水用聚丙烯管材（PPR环保冷水管）
	dn20*en2.8mm
	尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压强度（耐内压性能）
	合格
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