附件1

2026年第二季度全市建设工程项目进场材料抽检不合格情况汇总表

| 序号 | 抽检工程所在地 | 生产企业 | 材料类别 | 产品名称 | 产品型号 | 抽检参数 | 材料抽检情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东部新区 | 成都锦顺城保温材料有限公司 | 保温材料 | 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） | 600*600*30mm A2 | 干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能A2级 | 导热系数不合格 |
| 2 | 锦江区 | 泰山石膏有限公司 | 装饰材料 | 纸面石膏板 | PC 2400*1200*9.5mm | 面密度、断裂荷载、放射性 | 断裂荷载不合格 |
| 3 | 金牛区 | 优友（上海）节能科技有限公司 | 保温材料 | XPS挤塑板 | X200、B1、034级 | 表观密度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、压缩强度、导热系数、燃烧性能B1级 | 导热系数不合格 |
| 4 | 金牛区 | 优友（上海）节能科技有限公司 | 保温材料 | XPS挤塑板 | X200、B1、034级 | 导热系数 | 导热系数不合格 |
| 5 | 成华区 | 大禹防水建材集团有限公司 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅱ型水性A级 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性 | 拉伸强度、断裂伸长率不合格 |
| 6 | 成华区 | 河北华欧节能科技集团有限公司 | 保温材料 | FFR防火铝箔贴面绝热离心玻璃棉板 | 1200*600*50 | 密度、导热系数、燃烧性能 | 密度、导热系数不合格 |
| 7 | 成华区 | 赢胜节能集团股份有限公司 | 保温材料 | 柔性泡沫橡塑绝热制品（板） | 8000*1200*32mm | 密度、导热系数、燃烧性能 | 燃烧性能不合格 |
| 8 | 双流区 | 四川联塑科技实业有限公司 | 管材 | PVC-U双壁波纹管材 | DN 315 SN8 | 环刚度、环柔性、冲击性能 | 环柔性不合格 |
| 9 | 大邑县 | 成都翰江新材科技股份有限公司 | 保温材料 | 离心玻璃棉毡 | 32kg/m³-50mm | 导热系数、吸水率、憎水率、燃烧性能 | 密度、燃烧性能不合格 |