附件1

2026年第二季度全市建设工程项目进场材料抽检不合格情况汇总表
	序号
	抽检工程所在地
	生产企业
	材料类别
	产品名称
	产品型号
	抽检参数
	材料抽检情况

	1
	东部新区
	成都锦顺城保温材料有限公司
	保温材料
	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）
	600*600*30mm A2 
	干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能A2级
	导热系数不合格

	2
	锦江区
	泰山石膏有限公司
	装饰材料
	纸面石膏板
	PC 2400*1200*9.5mm
	面密度、断裂荷载、放射性
	断裂荷载不合格

	3
	金牛区
	优友（上海）节能科技有限公司
	保温材料
	XPS挤塑板
	X200、B1、034级
	表观密度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、压缩强度、导热系数、燃烧性能B1级
	导热系数不合格

	4
	金牛区
	优友（上海）节能科技有限公司
	保温材料
	XPS挤塑板
	X200、B1、034级
	导热系数
	导热系数不合格

	5
	成华区
	大禹防水建材集团有限公司
	防水材料
	聚合物水泥防水涂料
	Ⅱ型水性A级
	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性
	拉伸强度、断裂伸长率不合格

	6
	成华区
	河北华欧节能科技集团有限公司
	保温材料
	FFR防火铝箔贴面绝热离心玻璃棉板
	1200*600*50
	密度、导热系数、燃烧性能
	密度、导热系数不合格

	7
	成华区
	 赢胜节能集团股份有限公司
	保温材料
	柔性泡沫橡塑绝热制品（板）
	8000*1200*32mm
	密度、导热系数、燃烧性能
	燃烧性能不合格

	8
	双流区
	四川联塑科技实业有限公司
	管材
	PVC-U双壁波纹管材
	DN 315 SN8
	环刚度、环柔性、冲击性能
	环柔性不合格

	9
	大邑县
	成都翰江新材科技股份有限公司
	保温材料
	离心玻璃棉毡
	32kg/m³-50mm
	导热系数、吸水率、憎水率、燃烧性能
	密度、燃烧性能不合格
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