附件

保温材料抽检不合格明细表

	序号
	区（市）县
	项目名称
	现场抽检时间
	生产厂家
	不合格检测项
	备注

	1
	双流区
	成都双流SLG-（07/05）-2024-004地块项目（2405-510122-04-01-307395）
	2026.7.15
	郫县奥诺保温材料厂
	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)规格型号600*600*35mm，其中所检吸水率、垂直于板面的抗拉强度2个参数不合格。
	

	2
	青羊区
	住宅及配套设施项目二标段(2-3#楼、7-14#楼及相应地下室)
	2026.7.20
	富思特新材料科技发展股份有限公司
	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)规格型号610*610*65mm，其中所检导热系数不合格。
	

	3
	郫都区
	成都银杏酒店管理学院银杏书院项目
	2026.7.21
	四川泽威保温材料有限公司
	耐碱玻纤网格布规格型号160g/㎡，其中所检单位面积质量不合格。
	

	4
	大邑县
	成都程航航空大邑高端航空制造产业基地项目
	2026.7.22
	四川大圆新型节能建材有限公司
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）规格型号1800*600*40mm，其中所检燃烧性能不合格。
	

	5
	邛崃市
	邛崃市人才服务交流中心二期项目（1#楼酒店）
	2026.7.22
	彭州市实益达建材有限公司
	岩棉板(有饰面层)规格型号130-1200*600*50mm，其中所检憎水率不合格。
	

	6
	新津区
	翠湖郡1#-3#楼、12#楼及地下室（一标段）
	2026.7.29
	四川宇美佳科技有限公司
	1. 挤塑聚苯乙烯泡沫保温板(XPS)规格型号1800*600*110mm，其中所检可燃性、氧指数2个参数不合格；

2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)规格型号600*600*50mm,其中所检吸水率、垂直于板面的抗拉强度2个参数不合格；

3. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)规格型号600*600*30mm，其中所检吸水率、垂直于板面的抗拉强度2个参数不合格。
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