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2026年第三季度全市建设工程项目进场材料抽检合格情况汇总表
	序号
	抽检工程所在地
	生产企业
	材料类别
	产品名称
	产品型号
	抽检参数
	材料抽检情况

	1
	天府新区
	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司
	保温材料
	岩棉板
	1200*600*55mm
	导热系数、密度、燃烧性能A1
	合格

	2
	天府新区
	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司
	保温材料
	岩棉板
	1200*600*70mm
	导热系数、密度、燃烧性能A1
	合格

	3
	天府新区
	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司
	保温材料
	岩棉板
	1200*600*50mm
	导热系数、密度、燃烧性能A1
	合格

	4
	天府新区
	四川联塑科技实业有限公司
	管材、管件
	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	dn 50*2.0mm
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	5
	天府新区
	四川联塑科技实业有限公司
	管材、管件
	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	Dn 110*3.2mm
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	6
	天府新区
	四川多联实业有限公司
	管材、管件
	（UPVC排水管110）环保排水管
	DN110*4.0mm
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	7
	天府新区
	四川多联实业有限公司
	管材、管件
	（UPVC排水管50）环保排水管
	DN50*2.0mm
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	8
	东部新区
	成都阳光铝制品有限公司
	装饰材料
	铝合金建筑型材（喷漆型材）
	6063-T5 150mm*30mm*2.0mm
	拉伸（抗拉强度、非比例强度、非比例断后伸长率）、膜厚、弯曲性能
	合格

	9
	东部新区
	四川金兴邑都建筑材料有限公司
	防水材料
	聚合物水泥（JS）防水涂料
	Ⅱ型 1：1.5
	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性
	合格

	10
	东部新区
	四川金兴邑都建筑材料有限公司
	防水材料
	塑性聚烯径（TPO）预铺防水卷材
	带砂1.5mm*2m*20
	拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折、不透水性
	合格

	11
	东部新区
	北新集团建材股份有限公司
	装饰材料
	普通纸面石膏板
	PC 2400*1200*9.5mm
	尺寸偏差、面密度、断面荷载、硬度、抗冲击试验、烧性能B1级
	合格

	12
	东部新区
	陕西友发钢管有限公司
	钢材
	冷弯空心型钢（方矩形热镀锌焊管）
	50*50*4.0 mm
	拉伸试验（拉力+冷弯）
	合格

	13
	东部新区
	康泰塑胶科技股份有限公司
	管材、管件
	埋地用聚乙烯（HDPE）双壁波纹管材
	ID200 SN8
	环刚度、环柔性
	合格

	14
	东部新区
	康泰塑胶科技股份有限公司
	管材、管件
	埋地用聚乙烯（HDPE）双壁波纹管材
	DN/ID500 SN8
	环刚度、环柔性
	合格

	15
	东部新区
	浙江中材管道科技股份有限公司
	管材、管件
	建筑排水用硬质聚氯乙烯（PVC-U）管材
	dn50*en2.0mm
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	16
	东部新区
	浙江中材管道科技股份有限公司
	管材、管件
	建筑排水用硬质聚氯乙烯（PVC-U）管材
	dn110*en3.2mm
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	17
	东部新区
	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料
	KS-998A（JS）高聚物水泥弹性防水涂料
	JS防水涂料Ⅱ型
	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性
	合格

	18
	东部新区
	北新防水（成都）有限公司
	防水材料
	非固化橡胶沥青防水涂料
	非固化
	固体含量、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率或抗裂性
	合格

	19
	东部新区
	康泰塑胶科技股份有限公司
	管材、管件
	埋地用聚乙烯HDPE双壁波纹管材
	DN/ID300 SN4
	环刚度、环柔性
	合格

	20
	东部新区
	康泰塑胶科技股份有限公司
	管材、管件
	埋地用聚乙烯HDPE双壁波纹管材
	DN/ID500 SN4
	环刚度、环柔性
	合格

	21
	东部新区
	康泰塑胶科技股份有限公司
	管材、管件
	建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管材
	dn110*3.2mm
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	22
	高新区
	四川联塑科技实业有限公司
	管材、管件
	HDPE双壁波纹管
	DN300 SN8
	环刚度、环柔性
	合格

	23
	高新区
	四川联塑科技实业有限公司
	管材、管件
	HDPE双壁波纹管
	DN400 SN8
	环刚度、环柔性
	合格

	24
	高新区
	重庆顾地塑胶电器有限公司
	管材、管件
	PVC-U排水管
	DN50（dn50×en2.0）
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	25
	高新区
	重庆顾地塑胶电器有限公司
	管材、管件
	PVC-U排水管
	dn110×en3.2
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	26
	锦江区
	四川优比贝柠科技有限公司
	保温材料
	橡塑保温管材
	管内径22mm
	燃烧性能B1级
	合格

	27
	锦江区
	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料
	SBS弹性体改性沥青防水卷材
	SBS Ⅰ PY PE PE 3 10
	可溶物含量、低温柔性、不透水性、拉力及延伸率、热老化(低温柔性)
	合格

	28
	锦江区
	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料
	APF-3000W压敏反应型高分子湿铺防水卷材
	E S 1.5-20
	拉力、撕裂力、耐热性、低温柔性、不透水性
	合格

	29
	锦江区
	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料
	KS-520非固化橡胶沥青防水涂料
	N
	耐热性、固体含量、粘结强度、低温柔性
	合格

	30
	锦江区
	重庆顾地塑胶电气有限公司
	管材、管件
	PVC-U排水用管
	DN50*2.0mm
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	31
	锦江区
	重庆顾地塑胶电气有限公司
	管材、管件
	PVC-U排水用管
	DN75*2.30mm
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	32
	锦江区
	重庆顾地塑胶电气有限公司
	管材、管件
	PVC-U排水用管
	DN110*3.20mm
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	33
	锦江区
	广安北新建材有限公司
	装饰材料
	龙牌轻钢龙骨（吊顶）
	ZDV 20*37*0.8 3000mm
	表面防锈、力学性能（静载试验）、尺寸
	合格

	34
	锦江区
	北新集团建材股份有限公司
	装饰材料
	吊顶覆面龙骨规
	DC50*19*0.5
	表面防锈、力学性能（静载试验）、尺寸
	合格

	35
	锦江区
	北新集团建材股份有限公司
	装饰材料
	吊顶收边龙骨
	DL22*30*20*0.4
	表面防锈、尺寸
	合格

	36
	锦江区
	北新集团建材股份有限公司
	装饰材料
	耐潮纸面石膏板
	TC 2400*1200*12mm
	尺寸偏差、面密度、断面荷载、硬度、抗冲击试验、吸水率、燃烧性能B1级
	合格

	37
	锦江区
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
	防水材料
	JSA101聚合物水泥防水涂料（厚涂型）
	JSA-101 Ⅱ型
	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性
	合格

	38
	锦江区
	宏源防水科技集团有限公司
	防水材料
	弹性体（SBS）改性沥青防水卷材
	SBS Ⅱ PY PE PE 3 10
	可溶物含量、低温柔性、不透水性、拉力及延伸率、热老化(低温柔性)
	合格

	39
	锦江区
	宏源防水科技集团有限公司
	防水材料
	弹性体改性沥青化学耐根穿刺防水卷材
	耐根穿刺 SBS Ⅱ PY PE PE 4 10
	可溶物含量、低温柔性、不透水性、拉力及延伸率、热老化(低温柔性)
	合格

	40
	锦江区
	华美
	保温材料
	橡塑保温板
	2cm
	表观密度、导热系数、真空体积吸水率、燃烧性能B1级
	合格

	41
	锦江区
	泰石节能材料股份有限公司
	保温材料
	岩棉板
	1200*600*80mm
	尺寸和密度/密度、体积吸水率、垂直于板面的抗拉强度、导热系数、燃烧性能A1级、憎水率、压缩强度
	合格

	42
	锦江区
	太谷县智晟铸造科技
有限公司
	井盖
	球墨铸铁井盖
	φ700  C250
	承载能力、残留变形
	合格

	43
	锦江区
	江苏亨通电力电缆有限公司
	电线电缆
	一般用途单芯硬导体无护套电缆
	ZR-BV 450/750V 1*6
	导体电阻、不延燃试验
	合格

	44
	锦江区
	浙江汇海光电有限公司
	电线电缆
	RVV聚氯乙烯护套软电缆
	FGT RVV 2*1.0
	导体电阻
	合格

	45
	锦江区
	浙江中财管道科技股份有限公司
	管材、管件
	PVC-U绝缘阻燃电工套管
	GY 305-20
	尺寸（最大外径、最小外径、最小壁厚、最小内径）、壁厚均匀度、抗压性能、冲击性能、弯曲性能、阻燃性能、样品加工处理
	合格

	46
	锦江区
	立邦装饰材料（广州）有心公司
	装饰材料
	立邦纯态之家面层腻子
	Y型
	粘结强度
	合格

	47
	锦江区
	熊安（浙江）科技有限公司
	装饰材料
	普通纸面石膏板
	PC 2400*1200*9.5mm
	面密度、断裂荷载、放射性
	合格

	48
	锦江区
	清远市简一陶瓷有限公司
	装饰材料
	简一大理石瓷砖
	900*1800*11.5mm
	吸水率、放射性
	合格

	49
	青羊区
	四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司
	防水材料
	聚合物水泥防水涂料
	JS-Ⅱ型
	固体含量 、拉伸强度 、断裂伸长率 、低温柔性、不透水性 
	合格

	50
	青羊区
	四川华一众创新材料有限公司
	保温材料
	外墙柔性耐水腻子
	R型
	
施工性、容器中状态、耐水性、耐碱性、粘结强度、打磨性
	合格

	51
	青羊区
	四川华一众创新材料有限公司
	保温材料
	内墙耐水腻子
	N型
	施工性、容器中状态、打磨性、耐水性、粘结强度
	合格

	52
	青羊区
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
	防水材料
	SAM-920交叉层压膜自粘聚合物改性沥青防水卷材
	自粘卷材 N Ⅱ PE 1.5mm
	拉力 、最大拉力时延伸率 、钉杆撕裂强度、耐热性、低温柔性、不透水性 
	合格

	53
	青羊区
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
	防水材料
	JY88双色全兼容高分子自粘胶膜预铺防水卷材
	P 1.2mm
	拉力 、拉伸强度、膜断裂伸长率 、钉杆撕裂强度、耐热性、低温柔性、不透水性 
	合格

	54
	青羊区
	贵阳中安科技集团有限公司
	电线电缆
	额定电压450/750V铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电缆1*4
	WDZB-BYJ-450/750V 1*4mm2
	导体电阻
	合格

	55
	青羊区
	成都市天弘保温材料有限公司
	保温材料
	复合耐碱玻纤网格布
	160g/m²
	拉伸断裂强力和断裂伸长率、单位面积质量、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率
	合格

	56
	青羊区
	成都市天弘保温材料有限公司
	保温材料
	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板
	600*600*40mm
	干密度、导热系数（25℃）、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能A2级
	合格

	57
	青羊区
	四川新蓉电缆有限责任公司
	电线电缆
	交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B1级电力电缆
	WDZA-B1-YJY-0.6/1kV 5*6mm²
	导体电阻
	合格

	58
	青羊区
	四川新蓉电缆有限责任公司
	电线电缆
	交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B1级电力电缆
	WDZA-B1-YJY-0.6/1kV 5*10mm²
	导体电阻
	合格

	59
	青羊区
	四川新蓉电缆有限责任公司
	电线电缆
	交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃电线
	WDZB-BYJ 450/750V 1*2.5mm²
	导体电阻
	合格

	60
	青羊区
	广汉锦华建材有限公司
	保温材料
	橡塑保温材料
	FEFCYGφ76*30*2000
	燃烧性能B1级
	合格

	61
	青羊区
	佛山市乐韶不锈钢制品有限公司
	管材、管件
	装饰用不锈钢焊接管材
	16CR12Mn11Ni 20*1.5mm
	拉伸试验 
	合格

	62
	青羊区
	 四川金兴邑都建筑材料有限公司         
	防水材料
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	PYⅡD4.0mm
	可溶物含量、拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	63
	青羊区
	华美节能科技集有限公司
	保温材料
	橡塑保温管
	FEFCYGφ25*10*2000
	燃烧性能
	合格

	64
	青羊区
	简阳市天宫山建材有限公司
	砌筑材料
	烧结普通砖
	240*115*53mm MU10
	抗压强度
	合格

	65
	青羊区
	简阳市天宫山建材有限公司
	砌筑材料
	烧结普通砖
	200*90*53mm MU10
	抗压强度
	合格

	66
	青羊区
	四川德胜集团钒钛有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 12
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	67
	青羊区
	昆明华城兴建材有限公司
	装饰材料
	防火板
	2440*1220*8
A1
	燃烧性能A1（不燃性、燃烧热值）
	合格

	68
	武侯区
	成都市天弘保温材料有限公司
	保温材料
	不燃型聚苯颗粒复合板
	600*600*60mm
	导热系数、体积吸水率、抗压强度、干密度、垂直于板面方向的抗拉强度、燃烧性能A2
	合格

	69
	武侯区
	上海豫宏(金湖)防水科技有限公司
	防水材料
	聚氨酯防水涂料
	单组份SINB
	拉伸强度、断裂延伸率、不透水性
	合格

	70
	武侯区
	上海豫宏(金湖)防水科技有限公司
	防水材料
	聚合物水泥防水涂料(S)
	JS防水涂料Ⅱ A级
	拉伸强度、断裂延伸率、不透水性、低温柔性 
	合格

	71
	成华区
	浙江宜万川管材有限公司
	管材、管件
	建筑排水用高密度聚乙（HDPE）三层复合超静音排水管材
	DN75*3.0mm
	外观、尺寸、静液压、环刚度
	合格

	72
	成华区
	浙江宜万川管材有限公司
	管材、管件
	建筑排水用高密度聚乙（HDPE）三层复合超静音排水管材
	N110*4.2mm
	外观、尺寸、静液压、环刚度
	合格

	73
	成华区
	眉山市厚康建材有限公司
	砌筑材料
	蒸压加气混凝土墙体专用薄层砌筑砂浆
	DMa-M10
	收缩率、抗压强度、保水率
	合格

	74
	成华区
	深圳市卓宝科技股份有限公司
	防水材料
	贴必定PET自粘聚合物改性沥青防水卷材
	PET1.5
	拉力、最大拉力时延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性
	合格

	75
	成华区
	深圳市卓宝科技股份有限公司
	防水材料
	贴必定MAC非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材（砂面）
	P1.0/1.5
	拉力、拉伸强度、钉杆撕裂强度、耐热性、低温柔性、不透水性
	合格

	76
	成华区
	深圳市卓宝科技股份有限公司
	防水材料
	非固化橡胶沥青防水涂料
	/
	耐热性、 粘结性能、固体含量、低温柔性
	合格

	77
	成华区
	四川多联实业有限公司
	管材、管件
	环保阻燃通用冷弯管（重型A）
	GY.405-20
	外观、尺寸、壁厚均匀度、抗压性能、冲击性能、弯曲性能、弯扁性能、跌落性能、耐热性能、阻燃性能（自熄时间）
	合格

	78
	成华区
	北京福事盈管材有限公司
	管材、管件
	环保阻燃通用冷弯管（重型A）
	GY.405-25
	外观、尺寸、壁厚均匀度、抗压性能、冲击性能、弯曲性能、弯扁性能、跌落性能、耐热性能、阻燃性能（自熄时间）
	合格

	79
	成华区
	成渝钒钛科技有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E8
	重量偏差、拉伸、弯曲
	合格

	80
	成华区
	成渝钒钛科技有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E6
	重量偏差、拉伸、弯曲
	合格

	81
	成华区
	成渝钒钛科技有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E10
	重量偏差、拉伸、弯曲
	合格

	82
	成华区
	成渝钒钛科技有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB500E12
	重量偏差、拉伸、弯曲
	合格

	83
	成华区
	成渝钒钛科技有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB500E18
	重量偏差、拉伸、弯曲
	合格

	84
	成华区
	成渝钒钛科技有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB500E20
	重量偏差、拉伸、弯曲
	合格

	85
	成华区
	四川欧可斯文新材料有限公司
	保温材料
	不燃型聚苯颗粒复合板
	610*610*50mm
	干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能A2级
	合格

	86
	成华区
	汇尔杰新材料科技股份有限公司
	保温材料
	耐碱涂覆玻璃纤维网格布
	160g
	耐碱性、拉伸断裂强力和断裂伸长率、单位面积质量、耐碱断裂强力和耐碱断裂强力保留率
	合格

	87
	成华区
	康泰塑胶科技股份有限公司
	管材、管件
	建筑用绝缘电工套管
	GY·305-25（B）
	外观、尺寸、壁厚均匀度、抗压性能、冲击性能、弯曲性能、弯扁性能、跌落性能、耐热性能、阻燃性能（自熄时间）
	合格

	88
	成华区
	江苏凯伦建材股份有限公司
	防水材料
	凯伦JS220多彩聚合物水泥防水涂料
	JS防水涂料Ⅱ型
	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性
	合格

	89
	成华区
	可耐福新型建筑材料（重庆）有限公司
	装饰材料
	纸面石膏板
	PC 2400*1200*9.5
	尺寸偏差、面密度、断面荷载、硬度、抗冲击试验、燃烧B1级
	合格

	90
	成华区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级电缆
	WDZB1-BYJ-450/750V-1*4
	导体电阻、不延燃
	合格

	91
	成华区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级电缆
	WDZB1N-BYJ-450/750V-1*4
	导体电阻、不延燃
	合格

	92
	成华区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级电缆
	WDZB1-BYJ-450/750V-1*6
	导体电阻、不延燃
	合格

	93
	成华区
	宁波公牛电器有限公司
	开关插座
	暗装跷板式单极开关
	G32K111(单极）
	电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、螺钉、载流部件和连接
	合格

	94
	成华区
	宁波公牛电器有限公司
	开关插座
	暗装跷板式双控开关
	G32K212(双控）
	电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、螺钉、载流部件和连接
	合格

	95
	成华区
	宁波公牛电器有限公司
	开关插座
	暗装跷板式双控开关
	G32K112(双控）
	电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、螺钉、载流部件和连接
	合格

	96
	成华区
	宁波公牛电器有限公司
	开关插座
	暗装跷板式带公共进线的双路开关
	G32K211
	电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、螺钉、载流部件和连接
	合格

	97
	成华区
	宁波公牛电器有限公司
	开关插座
	带保护门单相两极、两极带接地暗装插座
	G32Z223S
	电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、螺钉、载流部件和连接
	合格

	98
	成华区
	宁波公牛电器有限公司
	开关插座
	带开关带保护门单相两极带接地暗箱插座
	G32Z104S
	电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、螺钉、载流部件和连接
	合格

	99
	成华区
	康泰塑胶科技股份有限公司
	管材、管件
	HDPE双壁波纹管
	DN/ID 300 SN8
	环刚度、环柔性
	合格

	100
	成华区
	康泰塑胶科技股份有限公司
	管材、管件
	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	dn160*4.0
	平均外径、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验
	合格

	101
	龙泉驿区
	成都市天弘保温材料有限公司
	保温材料
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
	1800*600*80mm（B1级）
	表观密度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、压缩强度、导热系数、燃烧性能B1级
	合格

	102
	龙泉驿区
	四川金兴邑都建筑材料有限公司
	防水材料
	耐根穿刺非沥青基高分子膜基防水卷材
	耐根穿刺 E D 1.5-20
	拉力、撕裂力、耐热性、低温柔性、不透水性
	合格

	103
	龙泉驿区
	成都市天弘保温材料有限公司
	保温材料
	不燃型聚苯颗粒复合板
	600*600*30mm（A2级）
	干密度、导热系数（25℃）、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能A2级
	合格

	104
	龙泉驿区
	上海三棵树防水技术有限公司
	防水材料
	弹性体（SBS)改性沥青防水卷材
	SBS Ⅱ PY PE PE 3 10
	可溶物含量、低温柔性、不透水性、拉力及延伸率、热老化后低温柔性
	合格

	105
	龙泉驿区
	上海三棵树防水技术有限公司
	防水材料
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）N Ⅱ PE1.5 20
	20m*1m *1.5m  Ⅱ型
	断裂伸长率（沥青断裂延伸率）、耐热度（耐热性）、低温柔度（低温柔性）、不透水性、拉力、最大力时延伸率、热老化后低温柔性
	合格

	106
	龙泉驿区
	四川省金湛科技有限公司
	保温材料
	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板
	600*600*50mm
	密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度、抗压强度、吸水率、燃烧性能（单体燃烧、燃烧热值）
	合格

	107
	龙泉驿区
	康泰塑胶科技股份有限公司
	管材、管件
	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管材
	dn 110*3.2mm
	外观质量、截面尺寸、拉伸屈服应力、拉伸断裂伸长率、维卡软化温度、密度、纵向回缩率、落锤冲击试验
	合格

	108
	龙泉驿区
	康泰塑胶科技股份有限公司
	管材、管件
	PVC-U环保排水管（B型)
	dn110×en3.2mm
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	109
	青白江区
	三棵树涂料股份有限公司
	装饰材料
	外墙抗裂粗底腻子
	P
	粘结强度
	合格

	110
	青白江区
	四川冶控集团有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Φ6
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	111
	青白江区
	四川冶控集团有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Φ8
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	112
	青白江区
	四川冶控集团有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Φ10
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	113
	青白江区
	四川冶控集团有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Φ12
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	114
	青白江区
	成都冶金实验厂有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB500E Φ22
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	115
	青白江区
	成都冶金实验厂有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB500E Φ25
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	116
	青白江区
	成都冶金实验厂有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB500E Φ28
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	117
	青白江区
	成都冶金实验厂有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB500E Φ32
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	118
	青白江区
	成渝钒钛科技有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Φ6
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	119
	青白江区
	成渝钒钛科技有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Φ8
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	120
	青白江区
	成渝钒钛科技有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Φ12
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	121
	青白江区
	成渝钒钛科技有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Φ20
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	122
	青白江区
	成渝钒钛科技有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Φ25
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	123
	青白江区
	成都市天弘保温材料有限公司
	保温材料
	不燃型聚苯颗粒复合板
	610*610*30mm
	密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度、抗压强度、吸水率、燃烧性能（单体燃烧、燃烧热值）
	合格

	124
	青白江区
	四川韦克电缆有限公司
	电线电缆
	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线
	WDZN-BYJ1*2.5mm²
	导体电阻
	合格

	125
	青白江区
	成都市天弘保温材料有限公司
	保温材料
	不燃型聚苯颗粒复合板
	600*600*35mm
	密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度、抗压强度、吸水率、燃烧性能（单体燃烧、燃烧热值）
	合格

	126
	青白江区
	康泰塑胶科技股份有限公司
	管材、管件
	埋地用聚乙烯(HDPE)双壁波纹管
	DN/ID300 SN8
	环刚度、环柔性
	合格

	127
	青白江区
	康泰塑胶科技股份有限公司
	管材、管件
	给水用聚乙烯(PE)管材
	dn50×en4.6 SDR11 1.6MPa
	外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、静液压试验（20℃，100h)
	合格

	128
	新都区
	华美节能科技（成都）有限公司
	保温材料
	橡塑保温材料（管）
	φ10*20 B1级
	燃烧性能B1级
	合格

	129
	新都区
	四川冶控集团有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 18
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	130
	新都区
	四川冶控集团有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 20
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	131
	新都区
	四川冶控集团有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 25
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	132
	新都区
	四川冶控集团有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 32
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、强屈比、超强比、反向弯曲
	合格

	133
	新都区
	/
	市政道路材料
	砂砾石
	/
	   击实试验
（最大干密度）
	合格

	134
	新都区
	重庆顾地塑胶电器有限公司
	管材、管件
	PVC-U排水管
	dn75×2.3mm
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	135
	新都区
	金杯电工（成都）有限公司
	电线电缆
	铜芯105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B2级电缆
	WDZB2-BYJ-105-450/750V 1*2.5
	导体电阻、不延燃
	合格

	136
	新都区
	四川美河线缆技术有限公司
	电线电缆
	聚氯乙烯绝缘阻燃电缆
	450V/750V ZA-60227 IEC01(BV)1*10
	导体电阻、不延燃
	合格

	137
	新都区
	重庆顾地塑胶电器有限公司
	管材、管件
	阻燃绝缘PVC电工套管
	GY.305-20
	尺寸（最大外径、最小外径、最小壁厚、最小内径）、壁厚均匀度、抗压性能、冲击性能、弯曲性能、阻燃性能、样品加工处理
	合格

	138
	新都区
	重庆顾地塑胶电器有限公司
	管材、管件
	阻燃绝缘PVC电工套管
	GY.305-32
	尺寸（最大外径、最小外径、最小壁厚、最小内径）、壁厚均匀度、抗压性能、冲击性能、弯曲性能、阻燃性能、样品加工处理
	合格

	139
	新都区
	北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司
	防水材料
	印象砂彩石
	含砂型，外用质感型，弹性
	容器中的状态、干燥时间
	合格

	140
	温江区
	重庆东方雨虹建筑材料有限公司
	防水材料
	高耐水高分子膜基自粘防水卷材
	H D 1.5-20
	低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化后低温柔性
	合格

	141
	温江区
	金杯电工（成都）有限公司
	电线电缆
	一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆
	ZC-60227 IEC 01(BV) 1*2.5
	导体电阻、不延燃试验
	合格

	142
	温江区
	金杯电工（成都）有限公司
	电线电缆
	一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆
	ZC-60227 IEC 01(BV) 1*4
	导体电阻、不延燃试验
	合格

	143
	温江区
	眉山市源源页岩砖有限公司
	砌筑材料
	烧结普通砖
	240*115*53mm MU15
	抗压强度
	合格

	144
	温江区
	眉山市源源页岩砖有限公司
	砌筑材料
	烧结多孔砖
	200*180*115mm MU10
	抗压强度
	合格

	145
	温江区
	四川德胜集团钒钛有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 12
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	146
	温江区
	四川德胜集团钒钛有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 14
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	147
	温江区
	四川德胜集团钒钛有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 20
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	148
	温江区
	四川德胜集团钒钛有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 25
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	149
	温江区
	四川省迪一保温材料有限公司
	保温材料
	绝热用挤塑聚苯板泡沫塑料（XPS)
	X200-1800*600*85mm 
	密度、压缩强度、吸水率、导热系数、燃烧性能B1（单体燃烧、可燃性）
	合格

	150
	温江区
	重庆顾地塑胶电器有限公司
	管材、管件
	PVC-U建筑排水管
	dn110*3.2(mm）
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	151
	温江区
	重庆顾地塑胶电器有限公司
	管材、管件
	PVC-U绝缘阻燃电工套管
	GY 305-20
	尺寸（最大外径、最小外径、最小壁厚、最小内径）、壁厚均匀度、抗压性能、冲击性能、弯曲性能、阻燃性能、样品加工处理
	合格

	152
	温江区
	重庆顾地塑胶电器有限公司
	管材、管件
	PVC-U绝缘阻燃电工套管
	GY 305-25
	尺寸（最大外径、最小外径、最小壁厚、最小内径）、壁厚均匀度、抗压性能、冲击性能、弯曲性能、阻燃性能、样品加工处理
	合格

	153
	温江区
	重庆顾地塑胶电器有限公司
	管材、管件
	PVC-U绝缘阻燃电工套管
	GY 305-32
	尺寸（最大外径、最小外径、最小壁厚、最小内径）、壁厚均匀度、抗压性能、冲击性能、阻燃性能、样品加工处理
	合格

	154
	温江区
	四川多联失业有限公司
	管材、管件
	环保排水管
	DN110*3.2(mm）  B型
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	155
	温江区
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司/昆明风行防水材料有限公司
	防水材料
	ARC-701聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材
	耐根穿刺SBS II  PY PE PE 4 10
	耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化后低温柔性
	合格

	156
	双流区
	四川多联实业有限公司
	管材、管件
	PPR冷水管S5
	dn25*en2.3
	外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击 、静液压试验（20℃、1h)
	合格

	157
	双流区
	四川多联实业有限公司
	管材、管件
	PPR热水管S3.2
	dn25*en3.5
	外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击 、静液压试验（20℃、1h)
	合格

	158
	双流区
	四川多联实业有限公司
	管材、管件
	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
	dn50*en2.0
	外观、平均外径、壁厚、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验
	合格

	159
	双流区
	成都鑫佰亿线缆有限公司
	电线电缆
	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线
	1*2.5mm
	导体电阻
	合格

	160
	双流区
	湖北恒峰石业有限公司
	石材
	天然花岗岩芝麻白建筑板材
	600*600*30mm
	压缩强度、弯曲强度(饱水)、吸水率、体积密度
	合格

	161
	双流区
	康泰塑胶科技有限公司
	管材、管件
	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	dn 110×3.2mm
	平均外径、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验
	合格 

	162
	郫都区
	四川泽威保温材料有限公司
	保温材料
	不燃型聚苯颗粒复合板（颗粒型不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板）
	600*600*70mm
A级
	密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度、抗压强度、吸水率、燃烧性能（单体燃烧、燃烧热值）
	合格

	163
	郫都区
	四川大圆新型节能建材有限公司
	保温材料
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）
	1800*600*50mm
X150 030级
	密度、压缩强度、吸水率、导热系数、燃烧性能B1 （单体燃烧、可燃性）
	合格

	164
	郫都区
	西牛皮防水科技有限公司
	防水材料
	CPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（双面粘）
	H D 1.5-20 双面粘
	耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化后低温柔性
	合格

	165
	郫都区
	北新防水（四川）有限公司
	防水材料
	聚合物水泥（JS）防水涂料
	JS II
	固体含量、拉伸强度、伸长率、不透水性
	合格

	166
	郫都区
	眉山市宏晟建材有限公司
	砌筑材料
	烧结普通砖
	240*115*53mm MU15
	抗压强度
	合格

	167
	郫都区
	眉山市宏晟建材有限公司
	砌筑材料
	烧结多孔砖
	200*180*115mm MU10
	抗压强度
	合格

	168
	郫都区
	四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司
	防水材料
	CGP强粘蠕变型高分子防水卷材（非外露）
	H D 1.5-20 
	耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化后低温柔性
	合格

	169
	郫都区
	四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司
	防水材料
	高分子自粘膜基非沥青基防水卷材（预铺反粘）（非外露）
	P 1.2/1.5-20砂面
	拉伸强度、伸长率、拉力、低温柔性、低温弯折、不透水性、耐热性、热老化后低温柔性
	合格

	170
	郫都区
	成都冶金实验厂有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 16
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	171
	郫都区
	成都冶金实验厂有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 20
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	172
	郫都区
	成都冶金实验厂有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 22
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	173
	郫都区
	成都冶金实验厂有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 25
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	174
	郫都区
	成都冶金实验厂有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB500E 20
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	175
	郫都区
	成都冶金实验厂有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB500E 22
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	176
	郫都区
	成都市长峰钢铁集团有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB500E 25
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	177
	简阳市
	北新防水有限公司
	防水材料
	高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料
	Ⅰ型
	耐热度、不透水性、断裂伸长率、低温柔度
	合格

	178
	简阳市
	安平县常兴电焊网厂
	保温材料
	热镀锌电焊网
	12.7*12.7（mm）
	焊点断拉力、网孔偏差、丝径、镀锌层质量
	合格

	179
	简阳市
	四川劭航保温材料有限公司
	保温材料
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)
	1800*600*90（mm）
	表观密度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、压缩强度、导热系数、B1级燃烧性能
	合格

	180
	简阳市
	鞍钢股份有限公司
	钢材
	热镀锌角钢
	Q235B 50*4
	拉伸试验、弯曲试验
	合格

	181
	简阳市
	广西翅翼钢铁有限公司
	钢材
	镀锌角钢
	4#
	拉伸试验、弯曲试验
	合格

	182
	彭州市
	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料
	高聚物水泥弹性防水涂料
	JS II
	固体含量、拉伸强度、伸长率、不透水性
	合格

	183
	彭州市
	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料
	SBS弹性体改性沥青防水卷材
	SBS I PY PY PE 3
	可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化后低温柔性
	合格

	184
	彭州市
	四川营盛线缆制造有限公司
	电线电缆
	交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级耐火电缆
	WDZB1N-BYJ 1*2.5mm2
	导体电阻、不延燃试验
	合格

	185
	彭州市
	四川营盛线缆制造有限公司
	电线电缆
	交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级耐火绞型连接用软电线
	WDZB1N-RYJS 300/300V 2*1.5mm2
	导体电阻、不延燃试验
	合格

	186
	彭州市
	四川营盛线缆制造有限公司
	电线电缆
	聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级耐火绞型连接用软电线
	WDZB1N-RYS  2*1.5mm2
	导体电阻、不延燃试验
	合格

	187
	彭州市
	德阳金汇页岩机砖厂
	砌筑材料
	烧结普通砖
	200*115*53mm MU15
	抗压强度
	合格

	188
	彭州市
	德阳金汇页岩机砖厂
	砌筑材料
	烧结多孔砖
	200*180*115mm MU15
	抗压强度
	合格

	189
	彭州市
	德阳金汇页岩机砖厂
	砌筑材料
	烧结多孔砖
	200*90*115mm MU10
	抗压强度
	合格

	190
	彭州市
	德阳金汇页岩机砖厂
	砌筑材料
	烧结空心砖
	240*200*115mm MU5.0
	抗压强度
	合格

	191
	彭州市
	成都市长峰钢铁集团有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 6
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	192
	彭州市
	成都市长峰钢铁集团有限公司
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋
	HRB400E 8
	拉伸（屈服强度、抗拉强度、弯曲性能）、最大力总延伸率、重量偏差、强屈比、超屈比
	合格

	193
	邛崃市
	方维节能科技(海南)有限公司
	保温材料
	橡望保温板
	FEFcCYB1500x30x6000
	导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能B1级
	合格

	194
	邛崃市
	廊坊亚峰节能科技有限公司
	保温材料
	硅酸盐陶瓷仟维防火卷材（有饰面层）
	20mm
	燃烧性能A2
	合格

	195
	邛崃市
	四川兰晨管业有限公司
	管材、管件
	PVC-U建筑排水管
	dn110*3.2(mm）
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	196
	邛崃市
	什邡市鑫博川保温材料有限公司
	保温材料
	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)
	600mm*600mm*50mm
	干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能
	合格

	197
	邛崃市
	成都市巴仕涂科技有限公司
	装饰材料
	高级水性罩面清漆
	BZ9904
	干燥时间、施工性、涂膜外观、耐碱性
	合格

	198
	邛崃市
	成都硅宝新材料有限公司
	密封材料
	硅宝563高性能环保中性硅酮密封胶
	SR-I-Gn-20HM
	下垂度、表干时间、挤出性、定伸粘结性
	合格

	199
	邛崃市
	康泰塑胶科技股份有限公司
	管材、管件
	PVC-U螺旋消音管A
	110*3.2*3M
	平均外径、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验
	合格

	200
	崇州市
	江苏凯伦建材股份有限公司
	防水材料
	SBS弹性体改性沥青防水卷材
	SBS I PY M PE 3.0mm
	可溶物含量、低温柔性、不透水性、拉力及延伸率、热老化后低温柔性
	合格

	201
	崇州市
	崇州市白头金鹏新型建材有限公司
	砌筑材料
	烧结多孔砖
	200*180*115mm MU10
	抗压强度
	合格

	202
	崇州市
	崇州市白头金鹏新型建材有限公司
	砌筑材料
	烧结普通砖
	200*90*53mm MU15
	抗压强度
	合格

	203
	金堂县
	彭州市汇沁新泓新材料有限公司
	保温材料
	EPS膨胀聚苯板
	1200*600*30mm
	表观密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、燃烧性能B1级、压缩强度
	合格

	204
	金堂县
	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料
	APF-500自粘聚合物改性沥青防水卷材
	PY I PE 3.0 10
	拉力、拉伸强度、膜断裂伸长率、钉杆撕裂强度、耐热性、低温柔性、不透水性拉力、最大拉力时延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性、热老化(低温柔性)、可溶物含量
	合格

	205
	金堂县
	彭州市汇沁新泓新材料有限公司
	保温材料
	耐碱玻纤网格布
	160g/㎡
	耐碱性、拉伸断裂强力和断裂伸长率、单位面积质量、耐碱断裂强力和耐碱断裂强力保留率
	合格

	206
	金堂县
	廊坊美佳塑胶制品有限公司
	保温材料
	聚苯乙烯挤塑板（XPS）
	1200*600*40mm
	表观密度、吸水率、压缩强度、导热系数、燃烧性能B1级
	合格

	207
	金堂县
	重庆伟星新型建材有限公司
	管材、管件
	PVC-U排水管材
	dn110*3.2mm
	尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、落锤冲击（冲击性能）
	合格

	208
	金堂县
	彭州市汇沁新泓新材料有限公司
	保温材料
	不燃性聚苯颗粒复合板
	600*600*30mm
	干密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能A2级
	合格

	209
	金堂县
	华美节能科技集团有限公司
	保温材料
	华美橡塑板材CLASS1
	8000*1500*30mm
	表观密度、导热系数、燃烧性能B1级、真空体积吸水率
	合格

	210
	金堂县
	四川展塑科技有限公司
	管材、管件
	HDPE双壁波纹管
	DN/ID200 SN8
	落锤冲击（冲击性能）、烘箱试验、环刚度
	合格

	211
	大邑县
	四川川科塑胶有限公司
	管材、管件
	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	75*2.3
	平均外径、壁厚、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验
	合格
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