附件1

2026年第三季度全市建设工程项目进场材料抽检不合格情况
[bookmark: _GoBack]汇总表
	序号
	抽检工程所在地
	生产企业
	材料类别
	产品名称
	产品型号
	抽检参数
	材料抽检情况

	1
	东部新区
	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料
	CKS 高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材
	耐根穿刺 SBS Ⅱ PY PE PE 4 10
	可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力及延伸率、热老化(低温柔性)
	耐热性不合格

	2
	青羊区
	步阳集团有限公司
	建筑门窗
	钢质隔热防火门规格型号：GFM-1523-dk5A1.50（甲级）-2（带窗）
	GFM-1523-dk5A1.50（甲级）-2（带窗）
	耐火性
	耐火性不合格

	3
	青羊区
	富思特新材料科技发展股份有限公司
	保温材料
	不燃型聚苯颗粒复合板
	610*610*65mm
	干密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度、抗压强度、吸水率、燃烧性能（单体燃烧、燃烧热值）
	导热系数不合格

	4
	新都区
	成都锦顺城保温材料有限公司
	保温材料
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	1800*600*80mm
	压缩强度、吸水率、导热系数、表观密度 
	导热系数不合格

	5
	新都区
	四川新三亚建材科技股份有限公司
	防水材料
	聚乙烯丙纶高分子防水卷材
	FS2-PE-0.7mm*1.15m*100m
	断裂拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性 、 不透水性、撕裂强度
	拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度不合格

	6
	双流区
	郫县奥诺保温材料厂
	保温材料
	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)
	600*600*35mm
	导热系数、体积吸水率、抗压强度、干密度、垂直于板面方向的抗拉强度、燃烧性能A2
	体积吸水率、垂直于板面的抗拉强度不合格

	7
	双流区
	四川多联实业有限公司
	管材、管件
	HDPE环保双壁波纹管
	DN/ID300 SN8
	环刚度、环柔性
	环刚度不合格

	8
	郫都区
	四川泽威保温材料有限公司
	保温材料
	耐碱玻纤网格布
	160g/㎡
	单位面积质量、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、断裂伸长率
	单位面积质量不合格

	9
	新津区
	四川宇美佳科技有限公司
	保温材料
	挤塑聚苯乙烯泡沫保温板(XPS)
	1800*600*110mm
	压缩强度、吸水率、导热系数、表观密度、燃烧性能B1
	燃烧性能不合格

	10
	新津区
	四川宇美佳科技有限公司
	保温材料
	不燃性聚苯乙烯颗粒复合板
	600*600*50mm
	导热系数、体积吸水率、抗压强度、干密度、垂直于板面方向的抗拉强度、燃烧性能A2
	体积吸水率、垂直于板面的抗拉强度不合格

	11
	新津区
	四川宇美佳科技有限公司
	保温材料
	不燃性聚苯乙烯颗粒复合板
	600*600*30mm
	导热系数、体积吸水率、抗压强度、干密度、垂直于板面方向的抗拉强度、燃烧性能A2
	体积吸水率、垂直于板面的抗拉强度不合格

	12
	简阳市
	成都九方新型材料有限公司
	砌筑材料
	蒸压加气混凝土砌块
	600*200*200mm
	干密度、抗压强度
	抗压强度不合格

	13
	简阳市
	成都晶鼎机械建材科技有限公司
	砌筑材料
	蒸压加气混凝土砌块
	600*200*200mm
	干密度、抗压强度
	抗压强度不合格

	14
	彭州市
	四川营盛线缆制造有限公司
	电线电缆
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃B1级耐火屏蔽软电线
	WDZB1N-RYYP 2*1.0mm2
	导体电阻、不延燃试验
	导体电阻不合格

	15
	邛崃市
	彭州市实益达建材有限公司
	保温材料
	岩棉板（有饰面层）
	1200*600*50mm
	导热系数 、
憎水率、燃烧性能A2
	憎水率不合格

	16
	邛崃市
	成都沧浩建材有限公司
	保温材料
	绝热用挤塑聚苯烯泡沫塑料(XPS)
	1800*600*62.5mm
	压缩强度、吸水率、导热系数、燃烧性能B1（单体燃烧、可燃性）
	导热系数、燃烧性能不合格

	17
	大邑县
	四川大圆新型节能建材有限公司
	保温材料
	绝热用挤塑聚苯烯泡沫塑料(XPS)
	1800*600*40mm
	压缩强度、吸水率、导热系数、燃烧性能B1（单体燃烧、可燃性）
	燃烧性能不合格
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